Синтез функционализированных азокрасителей для получения окрашенных полимерных микросфер

Демидова А.Д.1, Дроздов Ф.В.2, Грицкова И. А.1, Рыжков А. И.2 Музафаров А.М. 2

Студент, 2 курс магистратуры

1МИРЭА — Российский технологический университет, Москва, Россия

2ФГБУН институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

Е-mail: annet.internet21@mail.ru

Известно, что получаемые полимерные микросферы, в большинстве случаев, обладают правильной сферической формой и узкое распределение по размерам. Учитывая возможность окрашивания подобных полимерных частиц, становится ясно, что их синтез может быть полезен в области медицины – в иммунодиагностике при проведении реакции латекс–агглютинации; в проточной цитометрии, в микросферном мультиплексном анализе [1]. В биотехнологии возможно их использование для проведения научных исследований васкуляризации тканей, это важно для исследования патогенеза роста опухолей [2]. Следовательно, работа над синтезом окрашенных микросфер актуальна и требует развития. Известны несколько способов их создания. Наиболее простым считается метод диффузии красителя внутрь уже готовых заполимеризованных микросфер. Однако затрачиваемый объем красителя довольно велик, к тому же в процессе эксплуатации данных окрашенных микросфер краситель диффундирует из объема частиц в растворитель. В связи с этим интересен альтернативный способ окрашивания микросфер – использование окрашенных мономеров, способных к сополимеризации [2]. Метод является трудоемким, так как окрашенные мономеры малоактивны.

В данной работе рассмотрены разработка и синтез модельного соединения – метакрилокси–функционализированного азокрасителя, модифицированного спейсером, который, как предполагалось, повысит активность азокрасителя в реакции сополимеризации с ММА за счет снижения стерических затруднений, а впоследствии улучшит стойкость окрашивания полимерных микросфер. Представляло интерес провести сравнение двух азокрасителей: не модифицированного и модифицированного спейсером.

Проведение анализа путем 1H–ЯМР 300 Мгц спектроскопии показало, что соотношение звеньев ММА к звеньям модифицированного спейсером азокрасителя равно 1 к 0.18. Аналогичное исследование для азокрасителя без спейсера показало, что соотношение звеньев ММА к звеньям азокрасителя равно 1 к 0.40.

Таким образом, на модельном соединении, 4–(фенилазо)феноксиэтилметакрилате, была доказана возможность получения окрашенных сополимеров с ММА. Показано, что наличие спейсера в молекуле окрашенного мономера не повышает его активности в реакции радикальной сополимеризации с метилметакрилатом.

Литература

[1] Губин Я. А. и др. Микросферный мультиплексный анализ в ветеринарной диагностике (часть 2) На основании статьи: Christopher–Hennings J., Araujo KP, Souza CJ, Fang Y., Lawson S., Nelson EA, Clement T., Dunn M., Lunney JK Opportunities for bead–based multiplex assays in veterinary diagnostic laboratories. J. Vet. Diagn. Invest. 2013; 25: 671–691 //Ветеринария. – 2019. – №. 6. – С. 16–19.

[2] Левшенко Е.Н. Карбоксилсодержащие полимерные микросферы для изучения трехмерного строения сосудистого русла эксперементальных животных: Автореф. дис. канд. хим. наук/МИТХТ.–М.,2012.– 107 с.