Модифицирование поверхности текстильных волокон обработкой полиамидом-6 и полиаминами

К.А. Кривенко, Е.С. Кукушкина

Студент, 3 курс бакалавриата

Ивановский государственный химико-технологический университет,

Иваново, Российская Федерация,

E-mail: krivenko.ks.25@gmail.com

Двухстадийным процессом, основанным на жидкофазной гидрогенизации нитробензола, п-нитротолуола и п-нитроанилина и последующей окислительной полимеризации полученных аминов были получены полианилин (ПАНИ), политолуидин (ППТД), полифенилендиамин (ППФДА).

Cинтезированные полимеры были использованы для получения текстильных композиционных материалов на основе текстильных волокон. На первой стадии получения данных материалов хлопковое волокно было покрыто пленкой полиамида-6. На второй стадии на полиамидную пленку был нанесен слой обработанных полиаминов. Поверхность полученных композиционных материалов была исследована методом электронной микроскопии.

Рис.1. Микроскопические фотографии льняных волокон, обработанных полиамидом

(C = 0,5 ммоль / л) и полиаминами: 1 - ПАНИ; 2 - ППФДА; 3 - ППТД;

Рис.2. Микроскопические фотографии льняных волокон, обработанных полиамидом

(C = 2,4 ммоль / л) и полиаминами: 1 - ПАНИ; 2 - ППФДА; 3 - ППТД;

По данным электронной микроскопии более однородное покрытие волокон льна наблюдалось для политолуидина, полифенилендиамина.

Анализ волокон льна, обработанных раствором полиамида-6 различной концентрацией показал, что при увеличении концентрации раствора полиамида возрастает упорядоченность волокон и целостность всего пучка.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ивановской области в рамках научного проекта № 20-43-370008.

Научный руководитель: к.т.н. Баранников М.В.