Адсорбции родамина B на углеродном материала, полученном гидротермальной обработкой аскорбиновой кислоты

Бугеря А.А., Карпушкин Е.А.

Студент, 4  курса специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: bugerya.alexei@yandex.ru

Очистка сточных вод, содержащих опасные промышленные отходы, является одной из актуальных проблем современной экологии. Очистка сточных вод связана с протеканием процессов коагуляции, адсорбции, химического окисления и пенной флотации, которын используются для удаления или перевода в безопасную форму органических и неорганических загрязнений. Среди перечисленных методов самым дешевым и простым в реализации является адсорбция. Адсорбция с использованием активированного угля успешно применяется для очистки как питьевой воды, так и промышленных сточных вод [1].

Для модельных исследований очистки воды часто используются органические красители, например, метиленовый синий, метиловый оранжевый, родамин. Их структура схожа со структурой многих реальных органических загрязнителей; кроме того, они сами являются опасными веществами. Так, родамин B – токсичный краситель, используемый в текстильной промышленности и при производстве продуктов питания. Экспериментально доказаны его канцерогенность, токсичность для репродуктивной системы, нейротоксичность и хроническая токсичность по отношению к людям и животным [2].

В данной работе была изучена адсорбция родамина B на углеродном материале, полученном гидротермальной обработкой аскорбиновой кислоты. Полученный материал содержит большое количество функциональных групп кислотной природы (3.2 ммоль/г согласно титрованию по Бёму). Для сравнения был использован традиционный медицинский активированный уголь, не содержащий кислотных групп.

Изучение адсорбции родамина B из водного раствора (начальная концентрация от 3.5 до 11.8 мкмоль/л) показало, что для обоих материалов она хорошо описывается уравнением Ленгмюра, что свидетельствует о монослойном характере адсорбции. Предельная адсорбция составила 1.2∙10−6 моль/г для продукта гидротермальной обработки аскорбиновой кислоты и 3.8∙10−6 моль/г для медицинского активированного угля. С учетом оценки площади молекулы красителя 1.3 нм2, эти значения соответствуют удельной площади поверхности по родамину 0.9 и 3.0 м2/г, соответственно. Константы адсорбционного равновесия для изученных образцов различаются при этом менее чем на 20%.

Удельная площадь поверхности сорбентов была независимо оценена методом низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ). Для медицинского активированного угля было получено значение 460 м2/г, а для продукта обработки аскорбиновой кислоты его удалось лишь приблизительно оценить как (~1 м2/г).

Таким образом, показано, что наличие функциональных групп на поверхности углеродного материала не оказывает существенного влияния на эффективность адсорбции родамина B. Различие в удельной площади поверхности по азоту связано с наличием нанопор (средний радиус 1.7 нм), недоступных для крупных молекул родамина B, в медицинском активированном угле. Сравнение адсорбции азота и родамина B на продукте гидротермальной обработки аскорбиновой кислоты показывает, что этот материал не содержит пор нанометрового размера. Отдельного внимания заслуживает зависимость эффективности адсорбции красителя от pH, что будет изучено в дальнейшем.

Литература

1. G. Annadurai , R.-S. Juang, D.-Jong Lee (2001): ADSORPTION OF RHODAMINE 6G FROM AQUEOUS SOLUTIONS ON ACTIVATED CARBON// Journal of Environmental Science and Health, Part A, 36(5), P.715-725, 2001.

2. R. Jain, M. Mathur, S. Sikarwar, A. Mittal: Removal of the hazardous dye rhodamine B through

photocatalytic and adsorption treatments// Journal of Environmental Management V. 85,2007, P. 956–964