Изменение рН водной суспензии бентонитовой глины при пропускании 
двуокиси углерода

Е. П. Ворожцов, М. И. Горбушин, С. В. Бортников

Студент, 3 курс бакалавриата 
Хакассий государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан, Россия 
E-mail: vorozhcov2001@mail.ru

Известна способность взаимодействия растворенного в воде углекислого газа с ионами кальция (II) и магния (II) с образованием нерастворимых солей угольной кислоты. Данные реакции лежат в основе отдельных этапов биогеохимического цикла углерода – связывания его природными водами, поддержание карбонатной буферной системы океана [1].

Среди многочисленных минералов в природе есть уникальный материал, содержащий комплекс «подвижных» ионов, в том числе, катионов кальция и магния, способных к прямому взаимодействию без разрушения своей минеральной основы – бентонитовые глины [2].

Целью настоящей работы являлось изучение влияния углекислого газа на изменение физико-химических параметров водной суспензии бентонитовой глины различных месторождений Республики Хакасия («10-ый Хутор», «Кайбайльское-2»). В качестве показателя возможного взаимодействия с кислотным оксидом в модельной системе определяли изменение водородного показателя. Активация производилась карбонатом натрия [3]. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Значения рН среды водных дисперсий бентонита в присутствии диоксида углерода

Пропускание углекислого газа через все модельные системы способствует переходу рН среды в более кислую сторону. При этом, разница между начальным и конечным значениями рН максимальна в случае активированных (натриевых) форм бентонита, а минимальна в случае исходных природных форм, которые характеризуются наибольшей концентрацией подвижных ионов щелочноземельных металлов способных к взаимодействию с диоксидом углерода.

Литература

1. Афанасьева Д. А., Кузнецов О. Ю. Механизм поглощения атмосферного углекислого газа ресурсосберегающими системами умягчения воды // Успехи в химии и химической технологии. 2017. Т. 31. №. 9 (190). С. 65-67.

2. Белоусов П. Е., Крупская В. В. Бентонитовые глины России и стран ближнего зарубежья // Георесурсы. 2019. Т. 21. № 3. С. 79-90.

3. Куртукова Л. В., Сомин В. А., Комарова Л. Ф. Изменение свойств бентонитовых глин под действием различных активаторов // Ползуновский вестник. 2013. № 1. С. 287.