Синтез и исследование наноструктурных платиноуглеродных катализаторов

Даниленко М.В.

Аспирант, 4 год обучения

Южный федеральный университет, химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: marydanv@mail.ru

Платиноуглеродные наноматериалы (Pt/C) применяются в различных отраслях: от химической промышленности и энергетики до косметики и медицины [1]. При этом каждая отрасль выдвигает ряд требований к таким материалам с определенными функциональными характеристиками и морфологией поверхности. Поэтому важно иметь эффективные способы управления микроструктурой Pt/C для получения катализаторов с требуемыми свойствами. Одним из возможных способов управления структурными характеристиками наноматериалов является регулирование кинетики процесса превращения Pt(IV) в  на этапе их синтеза.

В настоящей работе изучены кинетика восстановления Pt(IV) и процессы нуклеации/роста наночастиц Pt при жидкофазном синтезе. В качестве факторов влияния были исследованы природа восстановителя, температура (60-90 оC), состав атмосферы (окислительная, инертная и восстановительная) и жидкой фазы. Показано, как комбинация данных параметров синтеза влияет на микроструктуру полученных Pt/C материалов. Сравнение коллоидного метода синтеза со способом получения  изначально в углеродной суспензии позволило оценить роль дисперсного углеродного носителя в процессах нуклеации/роста и сорбции наночастиц Pt.

Для изучения кинетики восстановления Pt(IV) использовалась новая методика [2], позволяющая исследовать реальные (не модельные) многокомпонентные жидкие системы в условиях пропускании через них газов и выделять основные стадии процесса формирования новой фазы. В основе этого метода лежит компьютерная обработка графической информации с помощью цветовых кодов аддитивной модели RGB. Анализ структурно-морфологических особенностей Pt/C материалов проводился с помощью термогравиметрии, рентгеновской дифрактометрии, просвечивающей электронной микроскопии и циклической вольтамперометрии.

В исследуемых реакционных средах образуются малоразмерные наночастицы Pt (1.1 – 3.9 нм), осажденные на углеродный носитель. При этом микроструктура Pt/C материалов зависит не только от состава жидкой фазы, но и от последовательности внесения компонентов в нее. В результате продемонстрировано оптимальное сочетание параметров жидкофазного синтеза, позволяющих регулировать размер наночастиц в получаемых Pt/C катализаторах.

Автор выражает благодарность научному руководителю НИР д.х.н., проф. В.Е. Гутерману за помощь на всех этапах выполнения исследования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности № 0852-2020-0019.

Литература

1. Liu L., Corma A. Metal Catalysts for Heterogeneous Catalysis: From Single Atoms to Nanoclusters and Nanoparticles // Chem. Rev. 2018. Vol. 118. P. 4981-5079.

2. Danilenko M.V., Guterman V.E., Vetrova E.V., Metelitsa A.V., Paperzh K.O., Pankov I.V., Safronenko O.I. Nucleation/growth of the platinum nanoparticles under the liquid phase synthesis // Colloids Surf. A Physicochem. Eng. 2021. Vol. 630 P. 127525.