Структурные состояния водного раствора триблок-сополимера Pluronic F-127

Янушевская Яна Станиславовна1, Макарова Анастасия Олеговна2

1студентка 1 курса Казанского государственного энергетического университета, Казань, Россия, E-mail: ynushevskaya@mail.ru

2младший научный сотрудник Казанского института биохимии и биофизики, ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия, E-mail: tat355@mail.ru

Полоксамер Р407 (торговое название Pluronic F-127, «Sigma-Aldrich», США, Mв = 12600) представляет собой синтетический триблок-сополимер, состоящий из центральной гидрофобной цепи полиоксипропилена (PPO, состоящей из n звеньев), с обоих концов соединенной с гидрофильными цепями полиоксиэтилена (PEO, каждая из которых содержит по m звеньев). Интеграция трех блоков PEO-PPO-PEO с противоположными свойствами по отношению к воде в единую молекулу приводит к амфифильному поведению этих блок-сополимеров в водной среде, где они проявляют свойства неионогенных ПАВ. Интерес к растворам триблок-сополимеров во многом обусловлен их термореактивными свойствами и потенциальной возможностью создания на их основе стабильных суспензий наночастиц, прежде всего углеродных нанотрубок, поскольку наиболее производимыми и употребляемыми наночастицами являются одностенные и многостенные углеродные нанотрубки. Добавление углеродных нанотрубок в структуру функциональных материалов приводит к существенному увеличению их прочностных параметров, а внедрение нанотрубок в состав вязко-эластичных материалов позволяет значительно расширить диапазон изменения их механических и проводящих свойств, что очень важно для биологии и медицины [1]. В данной работе с помощью изучения поверхностного натяжения (тензиометр Krüss K06) и морфологии образцов (трансмиссионный электронный микроскоп Hitachi HT7800) были исследованы процессы ассоциации/мицеллобразования полоксамера F-127 в широком интервале концентраций при комнатной температуре (23°С±2°С). При низких температурах и полиоксипропиленовые, и полиоксиэтиленовые цепи, обладают гидрофильными свойствами и поэтому легко растворяются в воде. Форма одиночных молекул сополимеров соответствует негауссовым спиралям. При 20-40 °C вода становится селективным растворителем для различных блоков. Блоки PEO набухают и хорошо растворяются, в то время как блоки PPO, напротив, имеют тенденцию ограничивать поверхность контакта с водой. Это может приводить либо к изменению их формы (к их изгибу), либо к дальнейшей ассоциации полимерных молекул за счет контактов их полиоксипропиленовых цепей. Понимание процессов ассоциации полимера может предоставить ценную информацию о различных молекулярных конфигурациях полимера и, следовательно, о возможных механизмах адсорбции на наночастицах или гелеобразования раствора полимера при дальнейшем увеличении его концентрации. Изучение концентрационных зависимостей поверхностного натяжения позволило определить критическую концентрацию ассоциации/мицеллобразования данного триблок-сополимера. Полученное значение соответствует концентрации 0,8 мМ (1 мас. %), что сравнимо с ранее опубликованными данными. Исследование морфологии растворов с помощью просвечивающей электронной микроскопии позволило предположить существование многоступенчатого механизма ассоциации, в ходе которого одиночные молекулы сначала соединяются в шнуровидные ассоциаты размером 25  (3-5) нм, а затем в сферические ассоциаты и даже в жидкокристаллические структуры с размерами до 80 нм.

Литература

1. Макарова А.О., Зуева О.С. Богданова Л.Р., Сальников В.В., Зуев Ю.Ф.  Биотехнологические приемы использования полисахаридных гидрогелей для доставки витаминов и диагностических маркеров // Бутлеровские сообщения, 2021, №10, 147-155.