Разработка субмикрокапсул на основе самосборки одноименно заряженных наночастиц кремнезема и детонационных наноалмазов

Паламарчук Н.П.,1,2 Костенко А.В.,1,2 Паламарчук К.В.2

Студентка, 1 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: nat_pal1239@mail.ru

Коллоидосомы ― это капсулы на основе эмульсий, стабилизированных твердыми частицами. Такие капсулы могут быть использованы в косметике, пищевых продуктах, а также в медицине для доставки гидрофобных лекарств. Высокая стабильность и низкая токсичность коллоидосом делают их предпочтительнее систем, полученных из эмульсий с использованием поверхностно-активных веществ. Формирование гетероагрегатов из одноименно заряженных наночастиц может обеспечить их самосборку на границе раздела жидкость-жидкость. Данный подход впервые использован для образования коллоидосом. Разработка таких систем расширит возможности создания многофункциональных капсул на основе эмульсий.

В работе предложена стратегия получения субмикронных капсул с использованием самосборки одноименно заряженных наночастиц различной природы на каплях масла и поэтапной адсорбции противоположно заряженных полиэлектролитов (рис. 1).

Рис.1. Схема получения капсул

Для стабилизации эмульсии использовали водные золи коллоидных частиц кремнезема марки Ludox Cl и детонационных наноалмазов [1]. Применение расширенной теории Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека, экспериментальных методов динамического рассеяния света и криоэлектронной микроскопии позволило определить оптимальные условия образования коллоидосом. Получены капсулы среднего диаметра 700-800 нм. В качестве модельного противоракового препарата загружен тимохинон, и исследована кинетика его высвобождения из капсул. В экспериментах in vitro показано отсутствие цитотоксичности капсул и их эффективная интернализация раковыми клетками.

Литература

- Dideikin A.T at al.  Rehybridization of carbon on facets of detonation diamond nanocrystals and forming hydrosols of individual particles// Carbon. 2017. Vol. 122. P. 737-745.