Влияние хитозана на реологические свойства

гелей рыбной желатины

Рамзайцева В.В.

Студент, 2 курс магистратуры
ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет»,

Естественно-технологический институт, Кафедра «Химия», Мурманск, Россия

E–mail: rvvzayka@mail.ru

В настоящее время биополимеры находят широкое применение в пищевой и фармацевтической промышленности, а также в медицине и биотехнологии. Наиболее распространена желатина животного происхождения из костной и соединительной ткани млекопитающих. Но подобное сырье имеет вероятность передачи инфекций, вызывающих различные заболевания. Это обуславливает высокий интерес к желатине рыбного происхождения как природному структурообразователю. Однако рыбная желатина уступает по скорости гелеобразования и прочности гелей желатине из млекопитающих. Поэтому вопрос улучшения её прочностных свойств является актуальным.

Начато исследование влияния хитозана на реологические свойства гелей рыбной желатины (10 %) при добавлении катионного полисахарида из ракообразных хитозана в диапазоне массового соотношения компонентов Z от 0,03 до 0,15 г хитозана/г желатины.

Исследовали изменение модуля упругости G' и модуля потерь G'' в широком амплитудном диапазоне. В области линейной вязкоупругости в диапазоне колебаний от 0,01 до 100 % модуль упругости значительно выше модуля потерь G'>G'', что подтверждает твердообразное поведение исследуемых гелей.

При измерении частотной зависимости значений модуля упругости и модуля потерь гелей рыбной желатины и комплексов хитозана с рыбной желатиной значения модуля упругости незначительно увеличиваются и модуль упругости больше модуля потерь. Подтверждается твердообразное поведение исследуемых систем при низких деформациях.

Одними из главных реологических характеристик являются кривые течения и вязкости. В работе были определены зависимости эффективной вязкости η от скорости сдвига  и напряжение сдвига σ от скорости сдвига . Напряжение сдвига увеличивается при увеличении скорости сдвига. При увеличении концентрации хитозана в гелях хитозан - рыбная желатина вязкость увеличивается, происходит улучшение прочностных свойств гелей. Напряжение сдвига также увеличивается при увеличении скорости сдвига с образованием предела текучести.

Все экспериментальные кривые течения аппроксимировались уравнениями Кэссона и Гершеля-Балкли. Значения предела текучести, определённые из данных реологических моделей, оказались близки между собой.

Список литературы

- Евдокимов Ю.М. Нуклеиновые кислоты и хитозан // Хитин и хитозан: получение, свойства и применение. Под ред. К.Г. Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.П. Варламова. М., Наука, 2002. С. 178-200.

- Patel M.P., Patel R.R., Patel J.K. Chitosan mediated targeted drug delivery system: A Review. J. Pharm. Pharmaceut. Sci. 2010. V. 13, N 3. P. 536-557.

- Pinheiro A.C. et al. Interactions between κ-carrageenan and chitosan in nanolayered coatings – Structural and transport properties. Carbohydrate Polymers. 2012. V. 87. P. 1081-1090.

- Briones A.V., Sato T. Ability of chitosan/carrageenan complex to encapsulate bovine serum albumin (BSA) for potential use in protein delivery. Asian Journal of Biological and Life Sciences. 2013. V. 2, N 2. P. 163-169

- Шибайло Т.Н. и др. Комплексообразование хитозана и сульфата ацетата целлюлозы в уксуснокислых растворах. Коллоидный журнал. 2008. Т. 70, № 5. С. 709-714.