Комплексообразование κ -каррагинана с рыбной желатиной в объеме водной фазы

БордиянД.Н.

Студент, 2 курс магистратура
ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет»,

Естественно-технологический институт, кафедра химии, Мурманск, Россия

E–mail: asakura0ruichi@gmail.com

Структура и состав (био)полиэлектролитных комплексов (ПЭК) κ-каррагинан-желатина определяют коллоидно-химические параметры гелеобразных систем на их основе. Однако детальное описание особенностей микроструктуры таких комплексов и возникающих при их взаимодействии супрамолекулярных структур требуют дальнейших исследований. Понимание этих особенностей является ключом к регулированию свойств гидрогелей и гелеобразных эмульсий ПЭК с достижением определенных целевых показателей, что определяет актуальность исследования. Для этого был проведён ряд экспериментов по исследованию наиболее устойчивых комплексов κ-каррагинана и рыбной желатины.

Были получены УФ-спектры поглощения рыбной желатины (Сж=0,050%) с добавкой κ-каррагинана (Скар=0,005-0,035%). Также для сравнения получены УФ-спектры чистых растворов биополимеров, взятых по отдельности: рыбной желатины (0,050%) и κ-каррагинана (0,001-0,035%). Добавление полисахарида к раствору рыбной желатины приводит к уширению пика. При увеличении доли κ-каррагинана в растворе происходит гипохромное смещение с уменьшением ширины пика и снижение оптической плотности. Наиболее высокая оптическая плотность достигается, и, следовательно, образовываются наиболее устойчивые комплексы при массовом соотношении биополимеров Z = 0,04 г κ-каррагинана/г желатины. Наименее стабильное взаимодействие при соотношении Z = 0,70.

Для определения верхней границы формирования стехиометричных комплексов была проведена серия опытов турбидиметрического титрования. Область образования стехиометричных комплексов расположена в диапазоне Z от 0,003 до 0,636 гкар/гжел. Наличие данной области свидетельствует о благоприятном взаимодействии отрицательно заряженных функциональных групп κ-каррагинана с отрицательно заряженными группами рыбной желатины. При дальнейшем увеличении массового соотношения биополимеров система переходит в область формирования нестехиометричных комплексов. В перспективе планируется определить верхнюю границу формирования стехиометричных комплексов при различных значениях рН.

Для определения размера частиц методом «спектра мутности» были приготовлены растворы 0,0355% желатина и 0,0045% κ-каррагинана. Полученные зависимости для каждого раствора обрабатывались по уравнению Геллера. Получили константы, и рассчитали эффективный радиус Rapp частиц дисперсной фазы (агрегатов ПЭК). Максимальное значение эффективного радиуса Rapp = 1031 нм было получено при массовом соотношении Z = 0,076 гкар/гжел.

Литература

- Hamman J.H. Chitosan based polyelectrolyte complexes as potential carrier materials in drug delivery systems. Marine Drugs. 2010. V. 8. P. 1305-1322.

- Деркач С.Р., Воронько Н.Г., Маклакова А.А. и др. Реологические свойства гелей желатины с κ-каррагинаном: роль полисахарида. Коллоидный журнал, т. 76(2), c. 164-170, 2014.

- Haug I.J., Draget Kurt I., Smidsrød O. Physical behavior of fish gelatin – k-carrageenan mixtures. Carbohydrate Polymers, v. 56, p. 11-19, 2004.

- Craigie J. S., Wong K. F. Carrageenan biosynthesis // In: Jensen A. and Stein J.R. (eds), Proc. Int. Seaweed Symp. – 1979. – Vol. 9. – Р. 360–370.