Катализаторы окисления этилбензола на основе пористых ароматических каркасов

Ярчак В.А., Куликов Л.А.

Аспирант, 4 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: yarchakvika@gmail.com

Жидкофазное каталитическое окисление этилбензола – процесс позволяющий получить в качестве основных продуктов бензальдегид и ацетофенон. Последний находит применение в качестве промежуточного продукта для производства фармацевтических препаратов, смол, лекарств, спиртов, духов, сложных эфиров, альдегидов и ароматизаторов во многих напитках и растворителях.

Пористые ароматические каркасы (porous aromatic frameworks, PAF) - новый тип полимерных носителей, в которых структура образована связанными друг с другом в жесткий «каркас» фрагментами ароматических молекул. Данные фрагменты связаны друг с другом напрямую прочными ковалентными связями. Как следствие, PAF стабильны до 350-400 °С, устойчивы в сильнокислой и сильнощелочной средах, не окисляются перекисью водорода и кислородом воздуха, не растворяются и не набухают в органических растворителях. У данных материалов развитая поверхность, размер пор достаточный для диффузии крупных молекул, гидрофобная природа.

В настоящей работе выполнен синтез медь- и железосодержащих катализаторов процесса окисления этилбензола на основе пористых ароматических каркасов – PAF-NH2-SAL-Cu и PAF-SO3H-Fe соответственно.

Риc. 2. А Продукты реакции каталитического окисления этилбензола на катализаторах PAF-30-SO3H-Fe, PAF-30-NH2-SAL-Cu. B Типичная структура PAF

Таблица 1. Окисление этилбензола на PAF-30-SO3H-Fe и PAF-30-NH2-SAL-Cu

| Катализатор | Растворитель | Конверсия этилбензола1, % | Селективность1 (AP), % |
| --- | --- | --- | --- |
| PAF-NH2-SAL-Cu | Ацетонитрил | 32 | 92 |
|  | Вода | 57 | 95 |
| PAF-SO3H-Fe | Ацетонитрил | 13 | 97 |
|  | Вода | 27 | 80 |
| Катализатор | Окислитель | Конверсия этилбензола2, % | Селективность2 (AP), % |
| PAF-NH2-SAL-Cu | H2O2 | 9 | 99 |
|  | TBHP | 57 | 95 |
| PAF-SO3H-Fe | H2O2 | 12 | 99 |
|  | TBHP | 27 | 80 |

Условия реакции: 1 0,17 мл этилбензола, 5 мг катализатора, 1 мл растворителя, этилбензол:трет-бутилгидропероксид(мол.)=1:3, 70℃, 4 часа.

2 0,17 мл этилбензола, 5 мг катализатора, 1 мл ацетонитрила, этилбензол:окислитель (мол.)=1:3, 70℃, 4 часа.