Влияние порядка нанесения Pd и Fe на каталитические свойства биметаллических катализаторов на оксиде алюминия в реакции гидродехлорирования диклофенака

Песоцкий М.Д.,1Шишова В.В.1

Студент, 1 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mpesotskiy2003@gmail.com

Каталитическое гидродехлорирование (ГДХ) считается эффективным и экологически безопасным методом утилизации хлорированных экотоксикантов, одним из которых является 2-(2,6-дихлоранилино)-фенилацетат (диклофенак, ДКФ) [1,2]. Он с трудом разлагается в природе, имеет высокую токсичность, и сильный потенциал биоаккумуляции [1]. В данной работе мы синтезировали биметаллические катализаторы (1 масс.% Pd, 0,5 масс.% Fe), нанесенные на γ-Al2O3 (Engelhard, 185 м2/г), последовательной (Fe, затем Pd) или совместной пропиткой носителя растворами соответствующих нитратов. После нанесения каждой соли следовала сушка при 150оС и прокаливание при 400оС. Для сравнения мы использовали 1 масс.% Pd/Al2O3. Катализаторы восстанавливали H2 (0,6 л/ч) при 30оС в водной среде (15 мл).

Текстурные характеристики катализаторов определяли методом низкотемпературной адсорбции азота и СЭМ-ЭДА, способность к восстановлению методом ТПВ-Н2. Внешних различий в морфологии частиц не наблюдалось, удельная поверхность также совпадала. Катализаторы содержат преимущественно мезопоры.

Реакцию ГДХ осуществляли при 30оС в реакторе периодического действия при постоянной подаче H2 (0.6 л/ч). Содержание продуктов (ХАФА (2-(2-хлоранилино)-фенилацетат, и АФА (2-анилинофенилацетат) анализировали методом ВЭЖХ (Agilent 1100, колонка Zorbax SB-C18,  35oC, УФ-детектор, 278 нм, элюент: 0.1М муравьиная кислота – ацетонитрил (1:1).

| Рис. 1. ГДХ ДКФ (150 мг/л, 15 мл) при 30оС, 0.05 г катализатора | Как видно из рис. 1, катализаторы Pd/Al2O3 и FePd/Al2O3-п, полученный последовательной пропиткой, обеспечивают практически одинаково быструю (30 мин) конверсию ДКФ с получением АФА. Катализатор FePd/Al2O3-с, полученный совместной пропиткой, значительно менее активен. Концентрация ХАФА всегда проходит через максимум. |
| --- | --- |

Исследование методом ТПВ-Н2 показало сходство между профилями Pd/Al2O3 и FePd/Al2O3-с, оба содержат пик разложения гидрида палладия при 56-68оС. Такой пик отсутствует в профиле FePd/Al2O3-с, содержащем пик поглощения водорода при 61оС, что может свидетельствовать о более высокой дисперсности палладия в этом образце. Данные ТПВ-Н2 свидетельствуют о возможности восстановления Pd при низких температурах во всех трех катализаторах. Результаты работы показывают возможность эффективной утилизации ДКФ на PdFe биметаллических катализаторах на оксиде алюминия.

Авторы выражают благодарность Программе развития МГУ.

Литература

- J. Nieto-Sandoval et al. Sep. Purif. Technol., 227 (2019), Article 115717

- J. Nieto-Sandoval et al. Chemosphere. 2018, V. 213. p. 141-148.