Алкилирование бензола пропиленом на цеолитах BEA c различным химическим составом

Вдовченко Н.К.1,2, Андриако Е.П1,2.

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: nikita.vdovchenko@chemistry.msu.ru

В настоящее время цеолит со структурой BEA является одним из наиболее эффективных гетерогенных катализаторов благодаря высокой концентрации кислотных центров, термической стабильности и развитой пористой структуре.

Одним из важных процессов нефтехимии является алкилирование бензола пропиленом, так как позволяет получать изопропилбензол, который в свою очередь служит промежуточным продуктом для производства фенола. Использование твердых цеолитных катализаторов для данного процесса более выгодно по сравнению с традиционными катализаторами – минеральными кислотами, которые менее эффективны в данном процессе, а также вызывают коррозию оборудования. Высокую каталитическую активность и наибольшую селективность образования кумола в данном процессе демонстрирует цеолит структурного типа BEA.

Целью данной работы является изучение влияние химического состава цеолита BEA на физико-химические и каталитические свойства в реакции алкилирования бензола пропиленом.

Синтез цеолита BEA проводился методом гидротермальной золь-гель кристаллизации во фторидной среде из реакционных смесей состава SiO2*xAl2O3*0.5TEAOH*0.5HF*5.6H2O, где x составляет 0.005 и 0.02 при температуре 140 0C в течение 0 - 384 часов.

Таким образом, были получены 2 серии образцов с отношением Si/Al = 25 и 100 (BEA-25 и BEA-100 соответственно). С использованием РФА были получены кинетические кривые зависимости степени кристалличности от времени, вид которых совпадает, однако серия BEA-25 из-за большего содержания Al в реакционной смеси кристаллизуется за 168 часов, а серия образцов BEA-100 кристаллизуется за гораздо меньшее время - 48 часов.  По данным низкотемпературной адсорбции-десорбции азота у высококристалличных образцов наблюдается объём микропор около 0.20 см3/г. Данные СЭМ показали, что первые кристаллы (размером 1,5 мкм) формируются спустя 24 часа кристаллизации у образцов BEA-100 и спустя 96 часов у образцов BEA-25.

Каталитические свойства наиболее кристалличных образцов из каждой серии были изучены в реакции алкилирования бензола пропиленом при T = 170 °C, P = 3 МПа, отношении бензол/пропилен = 5 и массовой скорости подачи сырья 500 ч-1. По данным ТПД-NH3 концентрация кислотных центров для образца BEA-25 составила 620 мкмоль/г, а для BEA-100 178 мкмоль/г. Основным продуктом в данной реакции был кумол, также наблюдалось образование ДИПБ, ТИПБ, н-пропилбензола и олигомеров пропилена. Наибольшую конверсию пропилена в данной реакции демонстрировал образец с отношением Si/Al = 25, что свидетельствует о том, что для данной реакции предпочтительны катализаторы с наибольшей концентрацией кислотных центров.

Таким образом, была изучена кинетика кристаллизации цеолитов BEA, полученных во фторидной среде. Показано, что цеолит BEA с отношением Si/Al = 25 кристаллизуется за 168 часов, а образец с отношением Si/Al = 100 кристаллизуется за 48 часов. Установлено, что для реакции алкилирования бензола пропиленом наиболее предпочтительно использование катализаторов с наибольшим содержанием алюминия в структуре.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 221-43-04406).