Исследование Cu-Zn-содержащих катализаторов на основе цеолитов SAPO-34, ZSM-5 и алюмосиликатных нанотрубок галлуазита в гидрировании СО2

Смирнова Е.М.1

Студент, аспирант, 4 курс

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

Факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail: smirnova.em94@gmail.com

В последнее время наблюдается рост выбросов в атмосферу диоксида углерода антропогенного происхождения. Это приводит к возникновению парникового эффекта, вызванного накоплением диоксида углерода в атмосфере, что влияет на климатические условия и экологическую безопасность. В связи с этим возникает необходимость разработки технологий накопления и улавливания CO2, в том числе с целью его дальнейшей переработки.

Продукты гидрирования CO2, такие как метанол и углеводороды являются сырьем для получения многих востребованных нефтехимических продуктов. В большинстве исследований при гидрировании углекислого газа до метанола и углеводородов используются катализаторы на основе меди и цинка, а в качестве носителей Al2O3, SAPO-34, ZSM-5.

Однако микропористая структура цеолитов SAPO-34 и ZSM-5 склонна к быстрой дезактивации из-за образования кокса, что существенно сокращает срок службы данного катализатора. В последние годы были разработаны различные стратегии для снижения скорости осаждения кокса. Среди предложенных методов — введение мезо- или макропор в цеолиты, что позволяет значительно снизить коксообразование за счет повышения эффективности массопереноса реагентов и продуктов, таким образом продлевая срок службы катализатора [1].

Перспективным мезопористым компонентом являются алюмосиликатные нанотрубки галлуазита. Галлуазитные нанотрубки (ГНТ) представляют собой природный алюмосиликатный минерал с молекулярной формулой Al2Si2O5(OH)4·nH2O (n = 0, 2). ГНТ обладают многослойной трубчатой структурой с длиной трубок 0,5-2,0 мкм, внутренним диаметром 10-30 нм и внешним диаметром 50-100нм. Внутренняя (Al(OH)3) и внешняя (SiO2) поверхности природного материала разноименно заряжены и поэтому проявляют разные химические свойства, которые позволяют осуществлять селективную модификацию нанотрубок [2].

В данном исследовании мы предлагаем синтезировать Cu-Zn-содержащие катализаторы на основе микро-мезопористых носителей, содержащих цеолиты SAPO-34 и ZSM-5 и алюмосиликатные нанотрубки галлуазита. Предполагается, что введение ГНТ в цеолиты типов ZSM-5 и SAPO-34 приведет к уменьшению дезактивации катализатора вследствие коксообразования за счет введения мезопористого компонента.

Синтезированные катализаторы тестировали в реакции гидрирования СО2 при давлении 50 атмосфер и диапазоне температур от 150 ℃ до 300 ℃ в установке, оснащенной реактором из нержавеющей стали диаметром 6 мм, с неподвижным слоем катализатора. В эксперименте использовали фракцию катализатора 0.25-0.5 мм. Продукты реакции анализировались в режиме онлайн-отбора проб на хроматографе Кристалл 5000. Основными продуктами реакции получились метанол, СО, метан. Также наблюдается образование следовых количеств диметилового эфира, но селективность его образования оставалась крайне низкой.

Литература

1. Liu X. et al. Selective transformation of carbon dioxide into lower olefins with a bifunctional catalyst composed of ZnGa2O4 and SAPO-34 // Chem. Commun. Royal Society of Chemistry, 2017. Vol. 54, № 2. P. 140–143.

2. Glotov A. et al. Clay nanotube-metal core/shell catalysts for hydroprocesses // Chem. Soc. Rev. Royal Society of Chemistry. 2021. Vol. 50, № 16. P. 9240–9277.