Селективное восстановление СО2 на Fe,Cr нанесенных катализаторах

Ким О.А.1,2, Коклин А.Е.1, Богдан Т.В.1,2, Чернавский П.А. 1,2, Богдан В.И.1,2

Студент, 5 курс специалитета

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

E-mail: ssana0102@gmail.com

Перспективным подходом к экологической задаче утилизации диоксида углерода является его селективное восстановление в химически ценные вещества, используемые в промышленности. Использование различных железосодержащих катализаторов в гидрировании диоксида углерода приводит к образованию монооксида углерода и смеси углеводородов синтеза Фишера-Тропша [1-2]. Целью данной работы было изучение влияния состава катализаторов и условий проведения процесса.

Были приготовлены различные Fe- и FeCr-содержащие катализаторы, в качестве носителя использовали углеродный материал Сибунит. Взаимодействие CO2 с водородом изучали в диапазоне температур 300-400 °С при давлении 1 и 85 атм, соотношение CO2:H2 = 1:1, общая скорость подачи реагентов составляла 3200 г/(ч·гкат)(при н.у.)

Таблица 1. Конверсия CO2 и селективность образования продуктов при 400 °С

| Катализатор | Давление, атм | Конверсия CO2, % | Селективность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СО | СxHy |
| 5Fe5Cr/C | 1 | 21 | 100 | 0 |
|  | 85 | 22 | 98 | 2a |
| 5Fe0.25K/C | 1 | 20 | 100 | 0 |
|  | 85 | 19 | 73 | 27b |

a CH4 и следовые количества С2-С4, b углеводороды C1-C12

Состав образующихся продуктов меняется в зависимости от состава катализатора, что связано с различием в его структуре. Их поверхность была изучена при помощи просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения и магнитометрического анализа. На поверхности FeK-катализатора найдены фазы карбида Хэгга χ-Fe5C2, являющегося активной фазой в процессе образования углеводородов. Поверхность FeCr-катализатора состоит преимущественно из хромита железа FeCr2O4, способствующего образованию монооксида углерода.

Литература:

1. Th. Riedel, H. Schulz, G. Schaub, K.-W. Jun, J.-S. Hwang, K.-W. Lee. Fischer–Tropsch on iron with H2/CO and H2/CO2 as synthesis gases: the episodes of formation of the Fischer–Tropsch regime and construction of the catalyst // Top. Catal. 2003. Vol. 26.  P. 41–54.

2. Y.A. Pokusaeva, A.E. Koklin, O.L. Eliseev, R.V. Kazantsev, V.I. Bogdan. Hydrogenation of carbon oxides over the Fe-based catalysts on the carbon support // Russ. Chem. Bull.. 2020. Vol. 69. P. 237–240.