Каталитические и физико-химические свойства станната бария

Красников П.А. 1, Богдан Т.В.2,1, Коклин А.Е.2, Мащенко Н.В., Богдан В.И. 1,2

Студент,4 курс специалитета

1 – Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

2 – ФГУБОУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва,

E-mail: krasnikovpavel78@gmail.com

Рис. 1. Схема превращений при альдольно-кротоновой конденсации ацетона

В настоящей работе показано, что использование станната бария ВаSnO3 в качестве твердоосновного катализатора альдольно-кротоновой конденсации ацетона в сверхкритическом состоянии реагента позволяет преодолеть проблему закоксовывания поверхности катализатора и получать ценные химические продукты (рис.1) с высокой селективностью. Образцы катализатора ВаSnO3 были синтезированы разными способами (метод спекания, гидротермальный метод) и при разных температурах отжига (450 и 750°C). Оказалось, что, в зависимости от условий синтеза, получаются кристаллы разной морфологии (рис. 2), которые по-разному ведут себя в каталитическом эксперименте.  Кроме того, в ходе реакции происходит изменение структуры катализатора. Изучение морфологии и фазового состава катализаторов до и после химической реакции проводили методами РФА, СЭМ, ПЭМ, ДСК.

Каталитический эксперимент был проведен в трубчатом реакторе проточного типа из нержавеющей стали (внутренний диаметр 4 мм). Диапазон температур составил 305-400 °C при давлении 108 атм. Основными продуктами реакции являются окиси мезитила и изомезитила, α-изофорон, β-изофорон и мезитилен. Результаты эксперимента показали достаточно высокие конверсии (например, на катализаторе ВаSnO3-450 конверсия составила 40% при Т=400 °C).

Рис. 2. Микрофотографии ПЭМ для образцов катализатора BaSnO3, полученных при разных температурах отжига