Влияние цеолитных и алюмосиликатных добавок в носитель катализатора гидроизомеризации на его каталитические свойства

Савинов А.А., Виноградов Н.А., Керенцева А.В., Точилин Н.В., Кондратьева В.Ю.

Магистрант 2 курса

Самарский государственный технические университет, Самара, Россия.

E–mail: Savinooov13@gmail.com

В связи с климатическими особенностями в России остро стоит вопрос обеспечения потребителей высококачественным дизельным топливом для холодных климатических условий. Перспективным процессом получения низкозастывающих дизельных топлив является гидроизомеризация.

В данном процессе применяются бифункциональные катализаторы, имеющие как центры гидрирования/дегидрирования, так и кислотные центры.

Центры гидрирования/дегидрирования традиционных катализаторов часто представлены благородными металлами (платина, палладий). Их основным недостатком является высокая чувствительность к каталитическим ядам. Поэтому, лишённые этого недостатка, сульфиды переходных металлов становятся всё более востребованными.

Наличие кислотных центров обеспечивается за счёт модифицирования носителя цеолитами и алюмосиликатами. При этом важно, чтобы носитель обеспечивал не только необходимою кислотность для проведения реакции гидроизомеризации, но и доступ молекул перерабатываемого сырья к активным центрам.

В работе представлены результаты исследования нанесённых NiMo катализаторов на модифицированных алюмооксидных носителях. Носители получали совместной экструзией гидроксида алюминия и цеолита Υ. Катализаторы готовили пропиткой по влагоемкости водными растворами прекурсоров: фосформолибденовая гетерополикислота, карбонат никеля и лимонная кислота в качестве органического комплексона. Мольное отношение Ni/Mo = 1/2.

Реакцию изомеризации н-гексадекана исследовали на лабораторной проточной установке в следующих условиях: температурный интервал 320–360°C; давление 1,5 МПа, расход водорода 1 л/ч, объемная скорость подачи сырья (ОСПС) 1 ч–1. Продукты реакции определяли хроматографически. Конверсии и селективности реакций изомеризации и крекинга представлены в таблице 1.

Таблица 1

Конверсия н-гексадекана и селективность в реакции гидроизомеризации

| Катализатор | Конверсия в реакции / селективность изомеризации |
| --- | --- |
|  | 320°С | 340°С | 360°С |
|  | iso,% | cr,% | sel,% | iso,% | cr,% | sel,% | iso,% | cr,% | sel,% |
| NiMo/Al2O3 | 3,5 | - | >98 | 6,0 | - | >98 | 4 | - | >98 |
| NiMo/Al2O3-Y (40%) | 9 | 21 | 29,6 | 13 | 27 | 32,8 | 16 | 39 | 29,1 |
| NiMo/Al2O3-Y (20%) | 23 | 14 | 62,6 | 26 | 33 | 44,3 | 29 | 44 | 39,4 |
| NiMo/Al2O3-Y (5%) | 38 | 20 | 66,0 | 41 | 35 | 53,9 | 44 | 46 | 48,5 |

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что добавление алюмосиликатных модификаторов в состав носителя приводит к изменению каталитических свойств как в реакции гидроизомеризации, так и в реакции крекинга. Причиной увеличения констант скоростей реакций является образование новых связей Al-O-Si и изменение кислотных характеристик поверхности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 21-79-10140).