Моделирование процесса создания никелево-палладиевого катализатора методом реплик

Тихонова А.А., Иванов В.Р., Рябков Е.Д.

Студент, 2 курс бакалавриата

МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова Москва, Россия

E-mail:annochka-tikhonova@list.ru

Повсеместное использование катализаторов в различных промышленных областях ставит вопросы об упрощении и удешевлении процесса создания катализатора, а также увеличении каталитической активности материалов.

В основе данной работы лежит метод наноструктурирования, описанный в работе  А. П. Антропова и др.[1]. Методом высоковольтной анодной обработки получали наноперфорированный слой оксида алюминия, который использовался в качестве матрицы. На данный слой осаждается никель и образуется основа с наноразмерными структурами заданной морфологии. Полученная никелевая реплика, обладающая высокой каталитической активностью, была дополнительно модифицирована частичками палладия при помощи электрохимической обработки.

В ходе исследований была выявлена проблема отсутствия параметрической модели процесса выращивания на поверхности наноструктур Ni наночастиц Pd, которая не позволяет получить оптимально модифицированный наноструктурированный материал для дальнейших исследований его каталитических и электрокаталитических свойств. Поэтому в данной работе представлена часть параметрической модели процесса формирования наночастиц Pd на поверхности никелевых наноструктур, которая касается влияния подаваемого напряжения в электрохимическую ячейку. Влияние напряжения на процесс образования наночастиц исследовалось по двум параметрам: средний диаметр наночастиц (рис. 1а) и плотность распределения наночастиц по видимой поверхности наноструктур (рис. 1б).

Рис. 1. а - влияние напряжения на размер образующихся наночастиц; б - влияние напряжения на распределение образующихся наночастиц

В результате анализа были выявлены две линейные зависимости параметров от подаваемого напряжения. Средний диаметр наночастиц незначительно увеличивается с увеличением напряжения. В свою очередь плотность покрытия поверхности никелевых наноструктур наночастицами Pd также увеличивается с ростом напряжения – наблюдается быстрое увеличение количества образовавшихся наночастиц на модифицируемой поверхности.

Литература

1. Manufacturing of nanopillar (ultra-dispersed) catalytically active materials through chemical engineering. / Antropov A.P., Zaytsev N.K., Ryabkov Ye.D., Yashtulov N.A., Mudrakova // P.N. Tonk. Khim. Tekhnol. = Fine Chem. Technol. 2021;16(2):105–112 (Russ., Eng.). https://doi.org/10.32362/2410-6593-2021-16-2-105-112.