Тандемная реакция гидридного переноса в системе изопропанол-ацетон при конденсации ацетона на твёрдоосновном катализаторе MgSnO3

Саварец А.Р.1,2, Мишанин И.И1,2, Коклин А.Е.2

1 – Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

2 – ФГУБОУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва

E-mail: arnochem@yandex.ru

Большой академический и практический интерес представляют реакции селективного гидрирования органических субстратов с сопряженными С=С и С=О связями. Альтернативой неселективному (полному) насыщению двойных и карбонильных связей кетоенов молекулярным водородом на Pt-, Pd-, Ni-содержащих катализаторах является региоселективная реакция гидридного переноса от соединения-донора водорода (спирта) к кетоену в присутствии каталитических систем, гомогенных или гетерогенных. Целью работы является исследование тандемной реакции восстановления окисей мезитила и форонов – продуктов альдольно-кротоновой конденсации ацетона изопропанолом на твердоосновном катализаторе MgSnO3 в сверхкритических условиях.

Катализатор MgSnO3 синтезировали прокаливанием при 750 °C MgSn(OH)6, полученного соосаждением водных растворов солей Mg(NO3)2 и SnCl4 щелочью. Полученный катализатор MgSnO3 охарактеризован методами РФА, ДТА-ТГА-ДТ, СЭМ, ПЭМ. Эксперименты проводили в трубчатом реакторе при температуре 350 и 400 °C и давлении 75 атм. Количественных анализ продуктов реакции проводили с методом ГЖХ, идентификацию продуктов - хромато-масс-спектрометрически.

Показано, что тандемная реакция гидридного переноса в системе изопропанол-ацетон в ходе конденсации ацетона протекает с образованием продуктов восстановления C=C и C=O связей (схема 1). Установлены кинетические закономерности и особенности по селективности протекания этих гетерогенно-каталитических реакций.

Схема 1. Гидридный перенос в системе изопропанол-ацетон в ходе конденсации ацетона.