Фотокаталитическая деструкция фенола в присутствии катионов хрома

Коваль К. А.

Студент, 1 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,

факультет биотехнологии и промышленной экологии, Москва, Россия

E-mail: kovokir@mail.ru

С развитием промышленности проблема загрязнения сточных вод становится всё более острой. Особую роль играет загрязнение воды различными органическими веществами, в том числе биологически опасными и высокоустойчивыми к традиционным методам очистки, из-за чего в последнее время широко развивается направление передовых окислительных процессов (Advanced Oxidation Processes – AOPs). К AOPs относятся методы деструктивного окисления молекул загрязняющих веществ в жидкой среде высокоактивными окислительным радикалами, генерируемыми различными способами [1]. В случае применения УФ-излучения для интенсификации образования гидроксил-радикалов активно изучаются гомогенные и гетерогенные катализаторы на основе переходных металлов. Для гомогенного катализа обычно рассматриваются соединения железа, но также могут быть использованы соли других переходных металлов. Данная работа посвящена исследованию возможности применения соединений хрома в качестве гомогенных фотокатализаторов.

Исследование проводилось на змеевиковом фотореакторе, подробное описание которого изложено в [2]. Подкисленный (H2SO4) раствор фенола с концентрацией 10 мг/л облучали УФ в течение заданного экспериментом временного интервала. Эффективность деструкции определяли по остаточной концентрации фенола, определяемого фотоколориметрическим методом с 4-аминоантипирином [3]. В качестве источника хрома использовали хромокалиевые квасцы в количестве 30,1 мг/л в расчёте на безводную соль. Данные по УФ-деструкции фенола представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Деструкция фенола под действием УФ-излучения: 1 – без катализатора; 2 – при дополнительном введении сульфата хрома(III)-калия

Согласно полученным результатам присутствие ионов хрома повышает степень фотохимической очистки фенольных вод, что позволяет рассматривать его соли как высокоэффективные фотокатализаторы деструкции трудноокисляемых органических веществ.

Литература

1. Emzhina V.V., Kuzin E. N., Babusenko E S., KrutchininaN. E. Photodegradation of tetracycline in presence of H2O2 and metal oxide based catalysts  // Journal of Water Process Engineering 2021. V. 39 101696,

2. Иванцова Н. А., Паничева Д. А., Кузнецов О. Ю. Окислительная деструкция фенола в водной среде при совместном воздействии ультрафиолетового излучения и пероксида водорода // Хим. Выс. Энергий. 2020. Т. 54. №. 1. С. 13-18.

3. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984.