Каталитическое дегидрирование муравьиной кислоты в присутствии биметаллических ионных пар вида (tBuPXCYP)Pd(OC)M(CO)2L

Седлова Д.В.1,2

Студентка, 3 курс бакалавриата

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет химии, Москва, Россия

2 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

E-mail: dvsedlova@edu.hse.ru

Одной из самых серьезных проблем современного общества является поиск чистых источников энергии. В связи с этим особый интерес вызывает водородная энергетика, однако из-за проблем с безопасным хранением газообразного водорода и его низкой энергетической плотности, привлекательной альтернативой является его хранение в химических соединениях. Одним из вариантов является использование муравьиной кислоты в качестве жидкой системы хранения водорода, поскольку она содержит 4,4 % водорода по массе, а плотность составляет 53 г водорода на литр [1].

Наибольшую эффективность в процессах дегидрирования демонстрируют бифункциональные катализаторы, в которых основный и кислотный центр находятся или в одной молекуле, или в разных. Известно, что гидриды переходных металлов могут проявлять и свойства кислоты, и свойства основания в зависимости от лигандного окружения [2]. Взаимодействие основного пицетного гидрида палладия (tBuPCP)PdH с кислотным гидридом вольфрама CpW(CO)3H приводит к выделению водорода и образованию бифункционального биметаллического комплекса (tBuPCP)Pd(OC)W(CO)2Cp [3]. Этот комплекс был успешно использован в реакции каталитического дегидрирования амин-боранов (Me2NHBH3, tBuNH2BH) [4].

В данной работе нами было исследовано взаимодействие биметаллических комплексов (tBuPXCYP)Pd(OC)M(CO)2L с муравьиной кислотой в стехиометрических и каталитических условиях методами ИК (νCO) и ЯМР (1H, 31P) спектроскопии. Исследование кинетики дегидрирования HCOOH позволило определить скорость-определяющую стадию процесса и предложить механизм реакции. Каталитическая активность биметаллических комплексов в реакции дегидрирования муравьиной кислоты была изучена волюметрическими методами. Полученные данные позволили выявить влияние строения пинцетного лиганда, атома металла и температуры на скорость реакции.

Рисунок 1.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-13-00459.

Литература

1. Bielinski E. A. и др. Lewis acid-assisted formic acid dehydrogenation using a pincer-supported iron catalyst // J. Am. Chem. Soc. 2014. Т. 136. № 29. С. 10234–10237.

2. Levina V. A. и др. Acid-Base Interaction between Transition-Metal Hydrides: Dihydrogen Bonding and Dihydrogen Evolution // Angew. Chemie. 2011. Т. 123. № 6. С. 1403–1406.

3. Osipova E. S. и др. Dihydrogen Bonding and Proton Transfer from MH and OH Acids to Group 10 Metal Hydrides [(tBuPCP)MH] [tBuPCP = κ3-2,6-(tBu2PCH2)2C6H3; M = Ni, Pd] // Eur. J. Inorg. Chem. 2016. T. 2016. №9. C. 1415-1424.

4. Osipova E. S. и др. Bifunctional activation of amine-boranes by the W/Pd bimetallic analogs of “frustrated Lewis pairs” // Chem. Sci. 2021. Т. 12. № 10. С. 3682–3692.