Фотокатализаторы CuS/ Cd0.4Mn0.6S и NiS/ Cd0.4Mn0.6S для получения водорода под действием видимого излучения

Потапенко К.О.1, 2, Куренкова А.Ю.2, Козлова Е.А.2

Студент, 2 курс, магистратура

1Новосибирский национальный государственный исследовательский университет, Факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук», Новосибирск, Россия

E–mail: k.potapenko@g.nsu.ru

В настоящее время остро стоит вопрос развития альтернативных источников энергии. Одним из таких источников является солнечное излучение, энергия которого может быть преобразована в химическую в процессе фотокаталитического получения водорода. Основным фактором, сдерживающим практическое использование фотокаталитических процессов, является отсутствие эффективных и стабильных фотокатализаторов, [1].

Целью данной работы является создание эффективных фотокатализаторов на основе твердых растворов сульфидов кадмия и марганца Cd1-xMnxS для фотокаталитического выделения H2 под действием видимого света с последующим выявлением корреляций между физико-химическими свойствами и активностью материалов. Синтезированы фотокатализаторы Cd1-xMnxS (x=0.4-0.8) методом прямого осаждения солей металлов с последующей гидротермальной обработкой (T=100-140 ̊C) [2]. Наиболее высокую активность проявил образец Cd0.4Mn0.6S HT120. На поверхность данного фотокатализатора нанесли частицы сульфидов никеля и меди методом осаждения из растворов солей.

При нанесении частиц сульфида никеля на поверхность данного образца скорость выделения водорода составила 28.5 мкмоль мин-1, что в 4 раза выше по сравнению с немодифицированным фотокатализатором. В случае осаждения CuS на поверхность Cd0.4Mn0.6S HT120 максимальность скорость фотокаталитическорго выделения водорода составила 7.23 мкмоль мин-1.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рис.1 Зависимость скорости фотокаталитического выделения водорода от содержания: (а) сульфида никеля NiS, (б) сульфида меди CuS.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проект AAAA-A21-121011390009-1).

Литература

1. Козлова Е.А., Пармон В.Н. // Успехи химии. 2017. Т. 86. №.9 С. 870-906.

2. Potapenko K.O., Kurenkova A.Y., Bukhtiyarov A.V., Gerasimov E.Y., Cherepanova S.V., Kozlova E.A.. // Nanomaterials. 2021. V.11. N2. 355:1-16