Наноразмерные оксиды редкоземельных элементов как катализаторы эпоксидирования алкенов

Хайбулина Е.Е.1, Пастухова Ж.Ю.1, Караваев И.А.1, Бузанов Г.А.2

Студент, 2 курс бакалавриата

1МИРЭА-Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова), Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: hbek0001@gmail.com

Интерес к соединениям лантаноидов в значительной степени связан с их использованием в гомогенном катализе, в частности, хорошо известны работы по каталитическому окислению алкенов. Однако, гомогенные катализаторы имеют существенный недостаток – трудоемкую процедуру отделения катализатора от реакционной смеси, а также сложность организации повторного использования катализатора.

В работе проведено изучение каталитической активности наноразмерных оксидов редкоземельных металлов в гетерогенном процессе эпоксидирования аллилового спирта с использованием пероксида водорода в качестве «зеленого» окислителя (Таблица №1).

Таблица №1. Основные технологические показатели процесса эпоксидирования аллилового спирта наноразмерными оксидами редкоземельных металлов (CАС=6 моль/л, СПВ=3 моль/л, САЦ=8*10-5 моль, 120 мин, 30 ºС)

| Катализатор | Ионный радиус Me3+, Å [1] | XАС, % | ΦГД¦АС, % | XПВ, % | ΦГД¦ПВ, % | TON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gd2O3 | 0.938 | 19.1 | 12.9 | 8.2 | 70.0 | 14.5 |
| Er2O3 | 0.890 | 11.5 | 32.7 | 7.7 | 98.7 | 8.7 |
| Sc2O3 | 0.830 | 14.9 | 18.8 | 6.3 | 85.1 | 11.3 |
| Y2O3 | 1.06 | 14.2 | 18.5 | 3.6 | 93.4 | 10.7 |

CАС, СПВ, САЦ – концентрации аллилового спирта, пероксида водорода, активных центров катализатора, соответственно (моль/л); XАС, XПВ – конверсия аллилового спирта и пероксида водорода, соответственно (%); ΦГД|АС и ΦГД|ПВ – селективность образования глицидола по аллиловому спирту и пероксиду водорода, соответственно (%); TON – отношение прореагировавшего количества г-молей аллилового спирта к количеству г-молей атомов металла (активных центров) в катализаторе.

Наноразмерные оксиды редкоземельных элементов были получены путем термического разложения карбамидных комплексов состава [Ln(H2O)(Ur)4(NO3)2]NO3 [2]. Морфология, состав и средний размер частиц конечных продуктов разложения был определен с помощью рентгенофазового анализа и просвечивающей электронной микроскопии. Было показано, что все представленные образцы получены в кубической модификации и состоят из наноразмерных частиц в диапазоне размеров 20-50 нм со средней степенью агломерации. Вероятно, каталитическая активность оксидов редкоземельных элементов может быть связана, в том числе, с различной морфологией поверхности, зависимости от ионного радиуса металла не выявлено.

Это исследование открывает новые перспективы для разработки соединений лантаноидов, которые могут быть использованы в качестве гетерогенных катализаторов эпоксидирования алкенов. В настоящее время ведутся исследования с использованием этого типа катализаторов для получения более детальных зависимостей.

Литература

- Лидин Р.А., Андреева Л.Л., Молочко В.А. Константы неорганических веществ. Справочник. - 2-е изд. - М.: Дрофа, 2006. - 685 с.

- Savinkina E.V., Karavaev I.A., Grigoriev M.S., Buzanov G.A., Davydova M.N. A series of urea complexes with rare-earth nitrates: Synthesis, structure and thermal decomposition // Inor. Chem. Acta, 2022, P. 532.