Модифицированные каталитические системы для крекинга мазута.

Осипенко Е.В.

Студент, 4 курса бакалавриата

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: zekaosip@gmail.com

В современной нефтехимической промышленности создается тенденция расширения областей применения и развития процесса каталитического крекинга. В настоящее время установки каталитического крекинга повсеместно распространены на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и НПЗ ближнего зарубежья. В качестве сырья для преимущественно используются вакуумный газойль, гидроочищенный газойль, бензины термического крекинга. Основными продуктами, получаемыми в ходе проведения процесса каталитического крекинга, являются олефиновые углеводороды. На сегодняшний день осуществляется поиск новых сырьевых баз для процесса каталитического крекинга. Так, использование каталитического крекинга, как процесса переработки тяжелого нефтяного сырья имеет высокий потенциал. Это обусловлено понижением энергоемкости процесса крекинга, как следствие уменьшение капиталовложений.

Примером применения каталитического крекинга для переработки тяжелого нефтяного сырья является процесс каталитической переработки мазута на новой модифицированной каталитической системе. Каталитическая система представляет собой комплексную соль хлоридов щелочных металлов, нанесенных на пористый носитель. В качестве пористого носителя используется микросферический цеолит. Экспериментальные данные показали, что новая модифицированная каталитическая система на основе хлоридов металлов при крекинге мазута позволяет добиться высоких показателей конверсии исходного сырья (75-80%масс.), выхода олефиновых углеводородов 50-80% масс. Также наблюдается низкое коксование поверхности катализатора (менее 1% масс).

Таблица 1. Продукты каталитического крекинга мазута, %масс.

| T, OC | C2H6 | C2H4 | C3H8 | C3H6 | ΣC4H8 | Кокс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 13,43 | 15,69 | 23,02 | 20,66 | 26,34 | 0,86 |
| 450 | 6,48 | 18,58 | 11,40 | 25,48 | 37,43 | 0,63 |
| 500 | 7,03 | 16,79 | 13,58 | 22,46 | 39,67 | 0,47 |

Основываясь на данных эксперимента, можно сделать вывод, что новая модифицированная каталитическая система является одним из перспективных направлений для исследований в области каталитического крекинга тяжелого углеводородного сырья.

Литература

- С. Р. Сахибгареев, М. А. Цадкин, А. Д. Бадикова, Е. В. Осипенко Некоторые закономерности деструктивно-каталитической переработки нефтяного сырья на модифицированных катализаторах на основе хлоридов щелочноземельных металлов // Башкирский химический журнал. Уфа. 2020. Т. 27, № 3. С. 47-51.