Катодные материалы для натрий-ионных аккумуляторов на основе смешанных фосфатов натрия и переходных металлов

Ябланович А.,1 Захаркин М.В.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: chlorophyta98@gmail.com

В последние годы увеличение спроса на количество используемой электроэнергии, а также увеличение доли энергии, вырабатываемой при помощи возобновляемых источников, влечет за собой повышение спроса на производство эффективных систем ее хранения. Одной из подобных систем являются натрий-ионные аккумуляторы (НИА), представляющие собой перспективную альтернативу широко используемым литий-ионным (ЛИА) и свинец-кислотным аккумуляторам (СКА). НИА приближаются к СКА по цене и доступности, а к ЛИА в плане удельной энергоёмкости и практичности использования. На сегодняшний день ключевой задачей при коммерциализации НИА является разработка материалов, в частности катодных, позволяющих получать аккумуляторы с заданными характеристиками.

Одними из наиболее перспективных классов катодных материалов для НИА являются полианионные соединения, характеризующиеся более высокой стабильностью по сравнению со слоистыми оксидами и аналогами берлинской лазури. Среди подобных систем особый интерес привлекают смешанные фосфаты – соединения, содержащие в своей структуре фосфатные (PO43-) и пирофосфатные (P2O74-) группы. Интерес к данным соединениям вызван относительно высокими значениями рабочего потенциала, по сравнению с фосфатами и пирофосфатами, а также меньшими изменениями объема структуры в процессах интеркаляции-деинтеркаляции и более высокой стабильностью [1]. Целью данной работы является получение и исследование электрохимических характеристик материалов на основе смешанных фосфатов состава Na7V4(P2O7)4(PO4) и Na4Mn3(PO4)2(P2O7), а также их производных, полученных замещением катиона переходного металла.

Методом золь-гель были получены однофазные образцы составов Na7V4(P2O7)4(PO4) и Na4Mn3(PO4)2(P2O7) проведено уточнение кристаллической структуры методом Ритвельда. Для соединений показано влияние параметров синтеза на фазовый состав полученных образцов. Было проведено исследование электрохимических характеристик катодов на основе полученных материалов.

Целью дальнейшей работы является изучение влияния замещения катиона V3+ на Mn3+ в соединении Na7V4(P2O7)4(PO4) на электрохимические свойства материала, а также оптимизация методики синтеза соединения Na4Mn3(PO4)2(P2O7) и получение продуктов замещения катиона Mn3+ на Fe3+. Также, для обоих составов планируется изучение влияния морфологии частиц на электрохимические характеристики получаемых материалов.

Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант № 17-73-30006-П).

Литература

1. Gezović A. et al. Recent developments of Na4M3 (PO4) 2 (P2O7) as the cathode material for alkaline-ion rechargeable batteries: challenges and outlook //Energy Storage Materials. – 2021.