Влияние пересыщения при осаждении полиядерных 3d-4f гетерометаллических комплексов вида [LnNi6Ala12][(Ln’1-xLnx)(NO3)3(OH)3(H2O)] на соотношение Ln/Ln’

Семешкина Д.Д.1

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: exdasha@gmail.com

Аминокислоты образуют с редкоземельными элементами и Ni комплексные катионы. Благодаря наличию жёсткого каркаса полость внутри такого катиона имеет строго определённые размеры, из-за чего при движении по ряду РЗЭ устойчивость таких комплексов снижается (рис. 1). В частности, для аланина были выделены комплексы только с La, Ce, Pr, Nd [1].

Рис. 1. Образование комплексов РЗЭ с никелем и аминокислотами.

Из раствора комплексы [LnNi6Ala12]3+ можно выделить добавлением избытка нитрата РЗЭ, причём, как было показано на примере La/Gd, РЗЭ селективно распределяются по катионным и анионным позициям [1]. При осаждении нитратами элементов конца ряда РЗЭ наблюдается обогащение осадка более лёгким катионом металла.

В настоящей работе исследовано влияние пересыщения на состав осадков вида [LnNi6Ala12][(Ln’1-xLnx)(NO3)3(OH)3(H2O)]. Получен ряд таких соединений, где Ln = Ce, Pr; Ln’ = Sm, Gd, Tb, Er, Yb, Lu, Dy. Структура и состав осадков подтверждены методами РФА и ICP-MS, рассчитано соотношение Ln/Ln’ (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость соотношения Ln'/Ln от концентраций катиона и аниона для Ln = Ce и Ln’ = Tb, Er, Yb, Lu.

Для объяснения уменьшения доли элемента-осадителя в анионе была предложена модель конкурирующих равновесий в данной системе. Оптимизация условий осаждения, на наш взгляд, позволит использовать данный подход для разделения РЗЭ.

Литература

1. Bezzubov S.I., Churakov A.V., Belousov Y.A., Bilyalova A.A., Lavrova M.A., Zharinova I.S., Kiselev Y.M., DolzhenkoV.D.// Crystal Growth & Design. 2017. V. 17. № 3. P. 1166.