Синтез и исследование двойных сульфидов рения и молибдена в низших степенях окисления

Ерофеева А.Р., 1 Ефремова Е.И.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1МИРЭА - Российский технологический  университет, Институт тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: anastasiya1707a@mail.ru

Халькогениды переходных элементов в низших степенях окисления являются перспективными, но мало изученными функциональными материалами электронной техники[1]. Синтез твердых растворов позволяет получать вещества с необходимыми характеристиками для микроэлектроники и химии, благодаря возможности объединения в одном элементе таких функций как селекция и усиление, селекция и задержка[2].

Цель данной работы – получение и исследование двойных сульфидов рения и молибдена (твердых растворов  ReS2–MoS2.) в низших степенях окисления. Исходные дисульфиды и смеси на их основе получали твердофазной реакцией в кварцевых ампулах при 1100 °С. Синтезированные образцы исследовали методами рентгенофазового анализа на порошковом дифрактометре Shimadzu XRD-600 (CuKα-излучение, графитовый монохроматор) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.

Рис. 1.  РФА твердых растворов Re-Mo: a и f – карточки ICDD – JCPDS ReS2 и MoS2 соответственно, b – 80 % ReS2, с – 45 % ReS2  (двухфазная область), d – 35 % ReS2,

e – 20 % ReS2

По полученным рентгенограммам смесей Re-Mo и из расчета параметров кристаллической решетки (Рис. 1) можно сделать вывод об образовании твердых растворов в составах с содержанием дисульфида рения 80 %, 35 % и 20 %, а состав с содержанием ReS2 45 % имеет 2 фазы. Данные фотоэлектронных спектров образцов (Табл. 1) позволяют судить о перераспределении энергии между связями при образовании твердых растворов.

Таблица 1. Энергии связей в твердых растворах Re-Mo

| % ReS2 | 0 % (MoS2) | 20 % | 35 % | 45 % | 80 % | 100 % ReS2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия связи Re, эВ | 0 | 42,67 | 41,15 | Двухфазная область | 41,61 | 41 |
| Энергия связи Mo, эВ | 229,5 | 227,21 | 226,31 |  | 226,32 | 0 |

Литература

1. А. М. Ионов, М.Р. Кобрин, Р.Н. Можчиль, А.С. Сигов, Ю.В. Сыров, В.В. Фомичев. Синтез и исследование дисульфида рения (IV). // Тонкие химические технологии. 2017. Т.12. № 6. С. 83-90.

2. К. И. Янушкевич. Твердые растворы монохалькогенидов 3d-металлов // Изд. центр, 2009. С. 230.