Дизайн координационных полимеров на основе сложных нитратов 
марганца и кадмия

Воробьёва А.А.1, Чистяков Г.Д.1, Захаров К.В.2, Волкова О.С.2, Васильев А.Н. 2, Гончаренко В.Е.1, Лысенко К.А.1, Болталин А.И. 1, Морозов И.В. 1

Студентка, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

1химический факультет, 2физический факультет

E–mail: vorobyova.anna9@gmail.com

Нитратные комплексы (НК) переходных металлов представляют большой интерес благодаря своему самобытному кристаллическому строению, обусловленному геометрическими особенностями нитратной группы, способной проявлять переменную дентатность в сочетании с разнообразными мостиковыми функциями [1]. В полученных НК Mn2+ (d5 hs) и Cd2+ (d10 hs) реализуются рекордные координационные числа влоть до 9 и наблюдается необычное разнообразие координационных полиэдров. Кроме того, за счет разнообразных мостиковых функций NO3-группы могут образовываться низкоразмерные (2D и 3D) координационные полимеры, в которых, в случае Mn2+, за счет суперобменного взаимодействия магнитных моментов катионов реализуются необычные основные состояния.

В данной работе мы представляем результаты исследования новых анионных нитратных комплексов - нитратометаллатов пиридиния и нитрозония состава Аn[TMm(NO3)l], где A = NO+, PyH+, TM = Mn2+, Cd2+.

Таблица 1. Нитратные комплексы марганца и кадмия.

| Mn(II) | (NO)[Mn6(NO3)13] (1) 3D | Cd(II) | (PyH)38[Cd41(NO3)120] (3) 3D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (PyH)[Mn(NO3)3] (2) 2D |  |  |

Синтез соединения 1 проводили путем взаимодействия частично обезвоженного гидрата нитрата марганца Mn(NO3)2·xH2O (x = 2) и предварительно полученных оксидов азота N2O5 и N2O4 в запаянной ампуле с последующим выдерживанием в эксикаторе над P2O5. Соединения 2 и 3 получали кристаллизацией из азотнокислых растворов гидратов нитратов d-металлов и нитрата пиридиния (в мольном соотношении 1:1) в вакуумированном эксикаторе над P2O5.

Для соединения 1 с каркасным строением были изучены магнитные свойства, было показано, что при низких температурах преобладает антиферромагнитное взаимодействие (Θ = - 86 K). При повышении температуры до 190 K соединение претерпевает структурный фазовый переход, при котором происходит разупорядочение одной из нитратных групп.

Работа выполнена при поддержке гранта НИТУ «МИСиС» № K2-2020-039.

Литература

### G. A. Tikhomirov, K. O. Znamenkov, I. V. Morozov et al. Anhydrous nitrates and nitrosonium nitratometallates of manganese and cobalt, M(NO3)2, NO[Mn(NO3)3] and (NO)2[Co(NO3)4]: Synthesis and crystal structure // ZAAC, 2002, 628(1), 269.