Синтез и высокотемпературные свойства Sr2In0.5Nb0.5O4 со структурой K2NiF4

Досаев В.А., Истомин С.Я.

Студент, 2 курса специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: vladikosins@gmail.com

В настоящее время актуальна задача совершенствования методов электрохимической генерации энергии. Одним из решений данной проблемы стали топливные элементы, в частности, высокотемпературные твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ). В последнее время все больший интерес вызывают так называемые протонные ТОТЭ в которых в качестве электролита выступает твердый оксид с высокотемпературной протонной проводимостью. К таким материалам относятся допированные оксиды на основе BaCeO3, BaZrO3, Ba2In2O5, LaNbO4, La2Ti2O7, а также их аналоги [1]. Преимущество таких ТОТЭ заключается в их более низкой рабочей температуре (600 – 800 ºС против 800 – 1000 ºС), а также в том, что вода в них образуется на стороне катода, благодаря чему водородное топливо не разбавляется парами воды. В качестве объекта нашего исследования был выбран новый сложный оксид Sr2In0.5Nb0.5O4 со структурой K2NiF4, а также твердые растворы на его основе - Sr2(In,Nb,M)O4-y(OH)y, где M = Mg2+, Ti+4.

Синтез образцов проводили при высокой температуре 1250оС, 36 часов с использованием в качестве исходных веществ оксидов соответствующих металлов и карбоната стронция с промежуточным отжигом при 900ºС, 24 часа. В качестве методов исследования использовали рентгенофазовый анализ (РФА), дилатометрию и измерение высокотемпературной электропроводности в сухой и влажной атмосфере.

Из данных рентгенофазового анализа образца Sr2In0.5Nb0.5O4, следует, что нами была получена новая фаза со структурой K2NiF4. Соединение кристаллизуется в ромбической сингонии (пр. гр. Pmcb) с параметрами элементарной ячейки а=5.7558(1) Å, b=5.7679(1) Å, c=12.6064(2) Å. Показано, что в данной фазе происходит упорядочение катионов In3+ и Nb5+ по В-позициям в кристаллической структуре. Кроме того, с целью создания материалов с высокотемпературной протонной проводимостью на основе этой фазы, нами были получены твердые растворы замещения Sr2In0.5-xMgxNb0.5O4-x(OH)x, x=0.05 и 0.1, а также Sr2In0.5Nb0.5-xTixO4-x(OH)x, x=0.05 и 0.1. В работе обсуждается высокотемпературная проводимость данных фаз, а также термомеханические свойства.

Литература

- Kasyanova A.V., Rudenko A.O., Lyagaeva Yu.G., Medvedev D.A. Lanthanum-Containing Proton-Conducting Electrolytes with Perovskite Structures // Membranes and Membrane Technologies. 2021. Vol. 3 No. 2. P. 73–97.