Влияние термической обработки на электрохимические свойства катодных материалов K2Mn[Fe(CN)6] для калий-ионных аккумуляторов

Батькова Я.О.1, Морозова П.А.2

Студентка, 4 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева
2Сколковский институт науки и технологий

E-mail: yabatkova@mail.ru

Разработка надежных, высокоэффективных, дешевых аккумуляторов с высоким сроком службы имеет важное значение для развития новых технологий. В современном мире литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) успешно питают портативную электронику, электромобили, однако из-за малого распространения Li в земной коре, цена на ЛИА высока. Пост-литиевые металл-ионные аккумуляторы – возможность использовать те же преимущества ЛИА, но за счет применения более дешевых щелочных металлов цена такого аккумулятора существенно понижается [1]. Калий обладает наибольшими перспективами: его окислительно-восстановительный потенциал близок к Li, а разнообразие электродных материалов с достаточно высокой плотностью энергии, их низкая стоимость, быстрая кинетика в электролите являются значимыми преимуществами. Среди катодных материалов, аналоги Берлинской лазури являются наиболее многообещающими для К-ионных аккумуляторов, а среди различных их типов, K2Mn[Fe(CN)6] считается наиболее подходящим для дальнейшей разработки, так как демонстрирует наибольшую достижимую емкость >130 мА∙ч∙г-1 с наивысшим средним рабочим потенциалом ок. 4 В отн. К+/К наряду с достаточно простым методом синтеза [2].

В рамках данной работы были синтезированы три типа электродных материалов K2Mn[Fe(CN)6], полученных на основе трех различных прекурсоров – MnSO4∙H2O, Mn(CH3COO)2∙4H2O, MnCl2∙4H2O. Синтезы проводились методом соосаждения растворов соли марганца и K4[Fe(CN)6]∙3H2O с последующей промывкой осадка и высушиванием в вакууме. Затем были проведены процессы термической обработки полученных порошков в диапазоне температур – 100-250⁰С в аргоно-водородной атмосфере (3% H2). Кристаллическая структура материалов до и после отжигов была изучена методом рентгено-структурного анализа. Отжиги данных материалов в аргоно-водородной смеси позволили получить катодные материалы с наибольшей электрической емкостью и стабильностью работы по сравнению с исходными материалами. Анализ исследования показал, что первый тип материала показывает наилучшие электрохимические характеристики без отжига, второй тип – при температурах 150 ⁰С, третий тип – при 100 ⁰С, соответственно. Таким образом, были определены оптимальные условия синтеза, а также условия термической обработки, что в дальнейшем может быть использовано для разработки коммерчески доступных калий-ионных аккумуляторов для стационарного хранения энергии.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 21-53-12039.

Литература

1.	Kim H. et al. Recent Progress and Perspective in Electrode Materials for K‐Ion Batteries // Advanced Energy Materials. 2018. Vol. 8, № 9. P. 1702384.

2.	Deng L. et al. Defect-free potassium manganese hexacyanoferrate cathode material for high-performance potassium-ion batteries // Nature Communications. 2021. Vol. 12, № 1. P. 2167.