Цементы в системе СaO-K2O-SO3 на основе порошковых смесей,

включающих кальциолангбейнит K2Ca2(SO4)3

Кузнецов А.И.1, Ваймугин Л.А.1, Сафронова Т.В.1

студент 1 курс специалитета

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

Е-mail: kuznetsovai@my.msu.ru

В современной медицине востребованы биорезорбируемые материалы, для создания матриц, способствующих и поддерживающих регенерацию костной ткани, которые позволят отказаться от “золотого стандарта”- использования костного материала самого человека. Способностью резорбироваться обладают материалы на основе фосфатов кальция с мольным соотношением 0,5 < Са/Р ≤ 1,67, на основе карбоната кальция и на основе сульфатов кальция.

Целью работы было создание и исследования свойств образцов цементного камня в системе СaO-K2O-SO3, включающих фазы сульфата кальция дигидрата СaSO4•2H2O и сингенита K2Ca(SO4)2•H2O в различном соотношении.

Для достижения поставленной цели из гомогенизированной порошковой смеси, включающей сульфат кальция дигидрат СaSO4•2H2O и сульфат калия K2SO4 при 900 ºС был получен порошок, фазовый состав которого был представлен кальциолангбейнитом K2Ca2(SO4)3 (реакция 1). Порошок сульфата кальция ангидрита СaSO4 был получен из сульфата кальция дигидрата так же при термообработке при 900 ºС (реакция 2).

K2SO4 тв. + 2СaSO4•2H2O тв. → K2Ca2(SO4)3 тв. + 3H2O г (1)

СaSO4•2H2O тв. → СaSO4 тв + 2H2O г (2)

Полученные порошки кальциолангбейнита K2Ca2(SO4)3 (реакция 1), сульфата кальция ангидрита СaSO4 и порошок сульфата калия использовали для подготовки гомогенизированных цементных порошков, состав которых представлен в таблице.

Таблица 1. Заданный фазовый состав образцов цемента и состав цементных смесей

| Состав цементных порошков, моль % |  |  |  | Целевой фазовый состав цемента, моль % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СaSO4 | K2Ca2(SO4)3 | K2SO4 | K2Ca(SO4)2•H2O | СaSO4•2H2O |
| 1 | 50 | 50 | - | 25 | 75 |
| 2 | - | 100 | - | 50 | 50 |
| 3 | - | 66 | 33 | 75 | 25 |
| 4 | - | 50 | 50 | 100 | 0 |

В качестве жидкости затворения использовали дистиллированную воду. При добавлении воды происходило формирование фаз цементного камня для 1-го состава соответствии с реакциями (3), (4), для 2-го состава протекала реакция (4), для 3-го состава – реакции (4), (5), а для 4-го – реакция (5).

СaSO4 тв + 2H2O ж → СaSO4•2H2O тв	(3)

K2Ca2(SO4)3 тв + 3H2O ж → K2Ca(SO4)2•H2O тв. + СaSO4•2H2O тв	(4)

K2Ca2(SO4)3 тв + K2SO4 тв + 2H2O ж → 2K2Ca(SO4)2•H2O тв	(5)

В результате работы были получены образцы цементного камня, фазовый состав которых был представлен минералами в системе СaO-K2O-SO3, а именно сульфатом кальция дигидратом СaSO4•2H2O и сингенитом K2Ca(SO4)2•H2O. Полученные материалы могут быть рекомендованы для поведения тестов in vitro для оценки их биосовместимости.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-03-00550.