Получение и структура композитов на основе наночастиц магнетита в матрице наноцеллюлозы.

Григорян К.Э.1, 2

Студент, 3 курс бакалавриата

1Московский государственный университет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

2 1Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г Мержанова РАН, г. Черноголовка, Московская область, 142432, Россия

E-mail: karren.grigoryan@mail.ru

В настоящее время все большее внимание исследователей направленно на применение наноцеллюлозы в качестве подложки для наночастиц металлов и использования в катализе [1]. Благодаря нетоксичности, биосовместимости, доступности, механической прочности, легкой модификации и легкой функционализации именно наноцеллюлоза является привлекательным носителем для катализаторов на основе переходных металлов. Среди наночастиц металлов несомненно выделяются магнитные наночастицы, которым свойственны нестабильность и способность к аггрегации, чтобы избежать этого их внедряют в полимерные матрицы.

Целью данной работы является получение нанокомпозита на основе наночастиц магнетита в матрице наноцеллюлозы. Для этого были предварительно синтезированы наночастицы магнетита путем совместного восстановления ионов Fe3+ и Fe2+ при мольном соотношении 2 : 1 в присутствии гидроксида аммония. После добавления раствора аммиака в раствор солей Fe3+ и Fe2+ наблюдали образование черного осадка. Магнитные наночастицы были разделены внешним магнитом из раствора, промыты дистиллированной водой, высушены и идентифицированы. Для приготовления композитных материалов Fe3O4@NC к раствору наноцеллюлозы в воде при перемешивании добавлялся порошок полученного магнетита. Смесь интенсивно перемешивали 2 часа, затем переносили на фильтр Шотта. Образовавшийся осадок Fe3O4@NC был промыт несколько раз деионизированной водой и высушен при 60 °C под вакуумом. Исследование Fe3O4@NC методом рентгеновской дифракции показало присутствие магнетита с рефлексами при 2Θ = 30.28, 35.58, 43.18, 54.8, 57.3, 62.9, и рефлексы при 2Θ = 22,68, соответствующие кристаллической фазе целлюлозы. Размер области когерентного рассеяния частиц Fe3O4 в композите сохраняется в пределах 30-40 нм. По данным ИК спектроскопии с преобразованием Фурье в композитах Fe3O4@NC присутствуют полосы поглощения: при 3400 – 3200, 2900 – 2800, 1100 – 950 см-1, характерные для валентных колебаний гидроксильных групп, валентные колебания С-Н-связей в метиленовых и метиновых группах целлюлозы, колебания гликозидной связи и глюкопиранозного кольца целлюлозы, соответственно.

Таким образом, получены и охарактеризованы различными физико-химическими методами нанокомпозиты на основе наночастиц магнетита, внедренных в матрицу наноцеллюлозы.

Автор благодарит за предоставленные образцы наноцеллюлозы сотрудников кафедры физической и коллоидной химии РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.

Литература

1. Chen X., Zhang Y., Zhao Y., Wang S., Liu L., Xu W., Guo Z., Wang S., Liu Y., Zhang J.  Encapsulating Pt Nanoparticles through Transforming Fe3O4 into MIL-100(Fe) for Well-Defined Fe3O4@Pt@MIL-100(Fe) Core–Shell Heterostructures with Promoting Catalytic Activity //

Inorg. Chem. 2019. Vol. 58. 12433. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b02114