Синтез и исследование свойств [Ni(tn)2]3[Co(CN)6]2∙хН2О

Баева А.П.,1 Гостева А.Н.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1Мурманский Государственный Технический Университет Апатитский филиал,

Апатиты, Мурманская область, Россия

2 ИХТРЭМС КНЦ РАН, Апатиты, Мурманская область, Россия

E-mail: angosteva@list.ru

Двойные комплексные соли (ДКС) переходных металлов являются перспективными прекурсорами для функциональных материалов, в том числе, для катализаторов [1].

Синтезировано ДКС [Ni(tn)2]3[Co(CN)6]2∙хН2О с выходом 90%. Соединение охарактеризовано методами РФА, ИК-спектрометрии, элементного анализа. По ИК-спектрам определено два способа координации цианогрупп – мостиковые и концевые.

Методом синхронного термического анализа изучено термическое поведение ДКС в окислительной (воздух), инертной (аргон) атмосферах. При характеристических фиксированных температурах проведены эксперименты в токе воздуха, аргона, водорода. Установлено, что конечными продуктами термодеструкции на воздухе является смесь простых и сложных оксидов.

Продукты термолиза ДКС на воздухе показали активностью в реакции разложения пероксида водорода – разлагается 70% Н2О2 в течение 1 ч.

Авторы выражают благодарность к.х.н. Семушиной Ю.П. за руководство и п помощь в проведении исследований. Работа выполнена при финансовой поддержке НИР № 0226-2019-0040 и Совета по грантам Президента Российской Федерации в рамках научного проекта МК-5323.2021.1.3.

.

Литература

1. Gosteva, A.N.; Kulikova, M.V.; Semushina, Y.P.; Chudakova, M.V.; Tsvetov, N.S.; Semushin, V.V. Catalytic Activity of Thermolyzed [Co(NH3)6][Fe(CN)6] in CO Hydrogenation Reaction // Molecules. 2021, Vol. 26. P. 3782.