Получение анодного материала Ti2Nb2O9 для металл-ионных аккумуляторов методом ионного обмена.

Маренко А.П.,1 Алексеева А.М.,1 Дрожжин О.А.,1,2 Антипов Е.В.1,2

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E-mail:marenko.andrey@mail.ru

Развитие современной энергетики предполагает все более широкое использование химических источников тока в качестве накопителей энергии. Дальнейшее совершенствование коммерчески успешных литий-ионных аккумуляторов (ЛИА), и, в особенности, разработка натрий-ионных аккумуляторов, тесно связаны с созданием новых анодных материалов. Смешанные оксиды титана и ниобия являются наиболее конкурентоспособными анодным материалам на основе различных форм углерода (графит, «hard carbon»). Высокая циклическая стабильность, безопасность и возможность быстрого заряда/разряда позволяют рассматривать титанониобаты в качестве перспективных анодных материалов для аккумуляторов, работающих в электротранспорте [1].

Данная работа посвящена синтезу и исследованию титанониобата Ti2Nb2O9 как анодного материала для ЛИА. Образцы Ti2Nb2O9 получены методом ионного обмена с использованием прекурсора KTiNbO5 [2]. В структуре KTiNbO5 октаэдры [(Ti,Nb)O6] соединены ребрами и вершинами в зигзагообразные слои, а межслоевое пространство заполнено ионами K+. Под действием различных кислот проведено замещение K+ на H+ с образованием «твердой» кислоты HTiNbO5.

Дальнейшая дегидратация привела к объединению слоев и формированию каркасной структуры Ti2Nb2O9 с протяженными каналами, доступными для обратимой (де)интеркаляции ионов лития. Показано, что стадия ионного обмена является ключевой стадией синтеза Ti2Nb2O9, условия которой определяют микроструктуру, локальную структуру и электрохимические свойства анодного материала. Введение дополнительной стадии получения NH4TiNbO5 с его дальнейшим разложением, в совокупности с оптимизацией условий синтеза, позволило получить материал, обратимая емкость которого при (де)интеркаляции 3.2 Li+ на ф.е превысила 200 мА·ч/г при потенциале 1.5 В отн. Li/Li+.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№ 19-73-10078).

Литература

1. Kim H.-J., Krishna T.N.V., Zeb K., Rajangam V., Gopi C.M., Sambasivam S., Venkata K., Raghavendra G., Obaidat I.M. A Comprehensive Review of Li-Ion Battery Materials and Their Recycling Techniques // Electronics. 2020. Vol. 9. P. 1161-1206.

2. Colin J.-F., Pralong V., Hervieu M., Caignaert V., Raveau B. Lithium Insertion in an Oriented Nanoporous Oxide with a Tunnel Structure: Ti2Nb2O9 // Chem. Mater. 2008. Vol. 20. P. 1534-1540.