Дисперсно-армированные кальцийфосфатные цементы.

Шахтарин Ю.А.1, Кнотько А.В.2, Сафронова Т.В.1,2

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия.

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия.

E-mail: shyurash@gmail.com

Кальцийфосфатные цементы (КФЦ) биосовместимы и биорезорбируемы, поэтому со временем способны замещаться костной тканью. Армирование волокном позволяет повысить прочность КФЦ матрицы. К апатитным относят цементы, состав которых включает гидроксиапатит Сa10(PO4)6(OH)2 (ГАП) или Са-дефицитный гидроксиапатит Ca9(HPO4)(PO4)5OH (Са-дГАП).

Целью данной работы было получение неармированных и армированных базальтовыми волокнами кальцийфосфатных цементов с использованием гидролиза α-ТКФ и определение их свойств.

Для достижения данной цели был синтезирован порошок α-ТКФ; приготовлены различные по составу жидкости затворения и цементные пасты; получены образцы армированного и неармированного цементного камня при 37 оС и 100% влажности. В состав жидкости затворения были введены гидрофосфат натрия Na2HPO4 и лимонная кислота С6H8O7. Лимонную кислоту С6H8O7 вводили в состав жидкости затворения, поскольку ее присутствие позволяет увеличить плотность фазовых контактов и повысить прочность КФЦ. Гидрофосфат натрия Na2HPO4 использовали как ускоритель твердения КФЦ. В качестве армирующего компонента использовали базальтовые волокна (БВ) в количестве 5 масс. %. В таблице 1 представлены условия получения и фазовый состав образцов цементного камня.

Таблица 1. Условия получения и фазовый состав образцов цементного камня на основе α-ТКФ

| Состав цементного порошка | Состав жидкости затворения | Соотношение, г/мл | Фазовый состав цементного камня |
| --- | --- | --- | --- |
| α-ТКФ | H2O | 2,3 | α-ТКФ, нет реакции |
| α-ТКФ | H2O+2,5% Na2HPO4 | 2,4 | Са-дГАП, α-ТКФ |
| α-ТКФ | H2O+2,5% Na2HPO4+ 1,5 % С6H8O7 | 2,4 | Са-дГАП, α-ТКФ |
| α-ТКФ+БВ | H2O | 2,3 | α-ТКФ, нет реакции |
| α-ТКФ+БВ | H2O+2,5% Na2HPO4 | 2,4 | Са-дГАП, α-ТКФ |
| α-ТКФ+БВ | H2O+2,5% Na2HPO4+ 1,5 % С6H8O7 | 2,4 | Са-дГАП, α-ТКФ |

В соответствии с данными РФА формирование цементного камня происходило по реакции (1):

3Ca3	(1)

По данным РФА фазовый состав образцов цементного камня был представлен связывающей фазой Са-дГАП, а также исходным компонентом α-ТКФ. Согласно данным РЭМ, во всех образцах присутствуют игольчатые кристаллы связывающей фазы Са-дГАП. Согласно результатам РСМА, при контакте цементной матрицы и БВ в армированных образцах происходит обеднение поверхности волокна такими элементами как Al, Si и Na, что указывает на взаимодействие поверхности волокна и цементной матрицы.

По данным рН-метрии водной среды, контактирующей со всеми полученными образцами цементного камня на основе α-ТКФ, рН близок к нейтральному. Таким образом, биосовместимые образцы цементного камня, содержащие Са-дГАП, α-ТКФ и БВ, могут быть рекомендованы для лечения дефектов костной ткани.