Фазовые отношения в системе Mg4NaPO4 – Mg3(PO4)2

Преображенский Илья Иванович

Аспирант 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: preo.ilya@yandex.ru

Искусственные костные имплантаты на основе биоматериалов являются современным подходом для лечения дефектов костей. Фосфаты магния могут рассматриваться как потенциальные кандидаты для получения новых биоматериалов, и интерес к их применению связан с важной ролью магния в функционировании организма и большей растворимостью фосфатов магния по сравнению с традиционно применяемыми фосфатами кальция. В организме человека магний в основном содержится в костях, мышцах и немышечных мягких тканях, и дефицит магния в организме приводит к многочисленным проблемам со здоровьем. Первым этапом создания новых биокерамических материалов на основе фосфатов магния-натрия является исследование фазовых превращений в системе Mg4NaPO4–Mg3(PO4)2. Исследование фазовых отношений позволит изучить температуры полиморфных превращений и возможные положительные изменения объема, которые могут вызывать растрескивание керамики.

Целью работы явилось исследование фазовых отношений в двойной системе Mg4NaPO4–Mg3(PO4)2 для выявления наличия фазовых переходов и последующего изготовления биокерамических материалов. Синтез пирофосфата магния Mg2P2O7 осуществляли при термическом разложении струвита NH4MgPO4·6H2O, который получали растворным методом. Метод механоактивации использовали для синтеза ортофосфата магния Mg3(PO4)2 из смеси оксида магния и пирофосфата магния. Двойной фосфат магния-натрия MgNaPO4 получали из карбоната натрия Na2CO3 и Mg2P2O7 по ранее найденному оптимальному двухстадийному режиму обжига при 900C с охлаждением печью до 600C, длительность обжига в обоих случаях составляла 10 часов. Двойной ортофосфат магния-натрия Mg4NaPO4 получали твердофазным методом из двойного фосфата магния-натрия MgNaPO4 и ортофосфата магния Mg3(PO4)2 при температуре 1100C в течение 10 часов. Для исследования фазовых отношений готовили смеси на шаровой мельнице планетарного типа на основе синтезированных порошков Mg4NaPO4 и Mg3(PO4)2 по реакции (1):

| (1-3z)Mg3(PO4)2 + 2zMg4Na(PO4)3 → Mg(3-z)Na2z(PO4)2, | (1) |
| --- | --- |

где z=0-0.33

На основе полученных смесей готовили таблетки и обжигали при температуре 800C. Согласно данным РФА, при обжиге смесей при 800C основными фазами являются Mg4Na(PO4)3  и ортофосфат магния без образования новых фаз, причем при увеличении коэффициента z в уравнении 1 происходит увеличение содержания фазы Mg4Na(PO4)3. Для исследования образцов на наличие тепловых эффектов и исследования границ фазовых полей использовали термический анализ. При исследовании образцов на основе смеси системы с использованием ДСК наблюдаются от одного до двух тепловых эффектов. После обжига образцов до температуры теплового эффекта наблюдается образование чистой фазы ортофосфата магния, так как в данной области стабильным является именно это соединение. С точки зрения изготовления керамики оптимальные температуры обжига следует искать при температурах ниже 1100C, поскольку при повышении температуры будет наблюдаться образование однофазного продукта. Таким образом, в работе были исследованы полиморфные превращений двойных фосфатов магния-натрия и исследованы фазовые отношения в системе Mg4NaPO4–Mg3(PO4)2.