Фазы производные от RGa3 (AuCu3-тип) в системах

R-Mn-(Ga,Ge) (R= Tb, Dy)

Кульчу А.Н., Халания Р.А., Верченко В.Ю., Шевельков А.В.

Аспирант 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alex010396@bk.ru

В системах R-Ga (R = РЗМ) известно большое число фаз RGa3, кристаллизующихся в структурном типе AuCu3 [1]. Октаэдрические пустоты Ga6 в кристаллической структуре этого типа способны заполняться гостевыми атомами переходного металла (T). При малом содержании переходного металла образуются, как правило, неупорядоченные фазы RTxGa3 (х < 0.25), тогда как при х = 0.25 возможно образование сверхструктуры R4TGa12 [2]. В таких фазах подрешетка d-металла часто не является магнитоактивной. Однако, известны фазы с Mn, такие как Y4Mn1-xGa12-yGey, в которых атомы марганца упорядочиваются ферромагнитно при достаточно высокой температуре порядка 160-225 К [3], что представляет возможность исследования взаимного влияния двух магнитных подсистем. В данной работе были синтезированы монокристаллы новых фаз RMnxGa3 и R4MnGa12-yGey (R = Tb, Dy), установлены их кристаллические структуры и исследованы магнитные свойства.

Монокристаллы RMnxGa3 и R4MnGa12-yGey (R = Tb, Dy) выращивали из расплава с использованием избытка галлия в качестве флюса. Рентгеноструктурный анализ показал, что фазы RMnxGa3 можно описать в рамках структурного типа CaTiO3 (Pm-3m, а = 4.2694 Å для TbMn0.16Ga3 и а = 4.2616 Å для DyMn0.14Ga3 соответственно). Внедрение Mn приводит к смещению соседних атомов Ga из их положения, что проявляется в сильно вытянутых эллипсоидах тепловых колебаний. Частичное замещение Ga на Ge привело к получению сверхструктурных фаз Tb4Mn1-xGa12-yGey (a = 8.5535 Å для Tb4Mn0.8Ga9.6Ge2.4) и Dy4MnGa12-yGey (a = 8.5576 Å for Dy4MnGa9.6Ge2.4) структурного типа Y4PdGa12. Заселенность позиции Mn в соединении с Tb неполная (х ≈ 0.2), поэтому вакансии в позиции Mn также приводят к смещению части атомов Ga из их фиксированного положения.

Исследование температурной зависимости магнитной восприимчивости полученных соединений показало, что подрешетка РЗМ упорядочиваются антиферромагнитно при TN порядка 15-20 К. При более высокой температуре (110-225 К) в данных фазах также наблюдается еще один фазовый переход, который имеет ферромагнитную природу и предположительно связан с упорядочением подрешетки атомов марганца. Стоит отметить, что температура этого перехода значительно зависит от состава и наибольшая в случае, фаз R4MnGa12-yGey, что может быть связано как с большим числом внедренных атомов Mn, так и с их упорядочением в фазах R4MnGa12-yGey.

Литература

1. Yatsenko S.P., Semyannikov A.A., Semenov B.G. Phase diagrams of rare earth
metals with gallium // J. Less-Common met. 1979. Vol. 64. P. 185-199.

2. Slater B. R., Bie H., Stoyko S. S., Bauer E. D., Thompson J. D., Mar A., Rareearth chromium gallides RE4CrGa12 (RE = Tb–Tm) // J. Solid State Chem. 2012. Vol. 196. P. 409 - 415.

3. Francisco M. C., Malliakas C. D., Piccoli P. M. B. Development and Loss of
Ferromagnetism Controlled by the Interplay of Ge Concentration and Mn
Vacancies in Structurally Modulated Y4Mn1-xGa12-yGey // J. American Chem. Soc. 2010. Vol. 132. P. 8998-9006.