Синтез, кристаллическая и электронная структура

новых тройных интерметаллидов со структурой La16Al13

Строганова Е.А.1, Кузнецов А.Н.1,2

Аспирантка 4 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии имени

Н.С. Курнакова, 19991, Москва, Россия

E-mail: stroganova@inorg.chem.msu.ru

Интерметаллиды и их производные – один из самых изучаемых классов соединений в современной неорганической химии благодаря огромному разнообразию кристаллических структур, необычной картине химических связей и нетривиальным физическим свойствам. Особый интерес представляют тройные интерметаллические соединения богатые РЗЭ (РЗЭ ≥ 60 ат.%), поскольку они мало исследованы вследствие сложности их получения.

Фокус нашего исследования – соединения с редким и уникальным структурным типом La16Al13 (пр. гр. P-62m) [1]. Особенностью его кристаллической структуры является то, что часть атомов алюминия образуют клеткообразную бициклическую структуру Al11, которую назвали [3.3.3]-баррелян за сходство с органическими карбосиланами. Кристаллическую структуру La16Al13 можно представить как слоистую, где слои барреляна Al11 сочленяются тригональными гранями с полиэдрами состава (AlLa2La9/2)2. На данный момент единственными представителями интерметаллидов со структурой La16Al13 являются сам La16Al13 и тройные соединения состава RE16AuxAl13−x (RE = La–Nd, Sm, x ≤ 3.37) [2].

В рамках данной работы были получены другие представители класса баррелянов состава RE16MxAl13−x, RE = La, Се, M = Cu, Ag. По данным монокристальной рентгеновской дифракции были установлены особенности кристаллического строения данных соединений, а по результатам квантово-химических расчетов в рамках теории функционала электронной плотности (DFT) также охарактеризовано их электронное строение.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (РФФИ №20-33-90209 и РФФИ и Немецкого научно-исследовательского общества (грант 21-53-12015 ННИО_a).

Литература

1. Niewa R., Kirchner M., Zhang H., Schnelle W., Grin Y. Metallic barrelane: crystal structure, physical properties and bonding analysis of La16Al13. // Z. Kristallogr. 2005. V. 220. P. 115–121.

2. Stegemann F., Janka O. RE16AuxAl13−x with RE = La–Nd, Sm (x ≤ 3.37): synthesis, crystal structure and physical properties of an intermetallic solid solution with barrelane analogue units. // Dalton Trans. 2016. V. 45. P. 13863-13871.