Синтез моно- и полифункциональных кремнийорганических производных полиэдрических карборанов

Зубова В.Ю.1,2, Миняйло Е. О.2, Анисимов А.А.2, Зайцев А.В.2, Ольшевская В.А.2,

Музафаров А.М.2,3

Студент

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,125047, РФ, Москва, Миусская пл., д. 9

2ФГБУН Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН, 119334, РФ, Москва, ул. Вавилова, д. 28

3ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, 117373, РФ, Москва, ул. Профсоюзная, д. 70

Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов

E-mail: valera.zubova.2002@mail.ru

Полиорганосилоксаны – важнейшие кремнийорганические полимеры, обладающие полезными свойствами [1]. Характеристики этих полимеров можно улучшить путем введения в их структуру различных модифицирующих агентов, например производных полиэдрических карборанов. В представленной работе были изучены особенности протекания реакции гидросилилирования полиэдрических аллил-карборанов гидрид-содержащими кремнийорганическими субстратами.

Сначала путем модификации 9-аллил-м-карборана [2] были получены соединения 1–3 (рис. 1). Далее были получены новые полифункциональные кремнийорганические производные 1,2,9,12-тетрааллил-о-карборана [2].  По реакции гидросилилирования триэтоксисиланом (соед. 4) и диметилхлорсиланом (соед. 5) были получены додекаэтокси и тетрахлорсилильное производные соответственно (рис. 2). Все полученные соединения были полностью охарактеризованы комплексом методов физико-химического анализа.

Рис. 1. Общая схема синтеза соединений 1-3                        Рис.2. Общая схема синтеза соединений 4-5

Синтезированные соединения можно применять для модификации различных полимерных систем, а также в золь-гель процессах для получения высокопористых сорбентов.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант «РНФ № 21-73-10178»).

Литература

[1] Mark JE. 2000; pp 1–10.

[2] Teixidor F, Pepiol A, Viñas C. Chem - A Eur J. 2015; 21: 10650–10653.