Синтез и фотофизичеcкие свойства новых флуоресцентных красителей

на основе производных BODIPY и силоксановых матриц

Максимова М.А.1,2, Ким Э.Е.2, Кононевич Ю.Н.2, Пахомов А.А.2,3, Ионов Д.С.4, Музафаров А.М.2,5

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия.

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова, Москва, Россия.

3Институт биоорганической химии им.академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, Москва, Россия.

4Центр фотохимии РАН, Москва, Россия.

5Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова

Российской академии наук, Москва, Россия.

E–mail: ritamax2000@yandex.ru

В настоящее время флуоресцентные соединения стали незаменимыми инструментами для наблюдения за молекулярными процессами, происходящими в живой клетке. Использование флуоресцентных меток имеет ряд существенных преимуществ: низкая токсичность, разнообразие, высокий квантовый выход. Красители на основе BODIPY обладают всеми вышеперечисленными характеристиками. Кроме того, идеальная флуоресцентная метка для биовизуализации должна быть яркой.

Для увеличения яркости флуоресцентных меток был разработан подход, основанный на синтезе молекул, содержащих несколько флуорофоров с перечисленными выше свойствами. Таким образом, коэффициент экстинкции красителей должен увеличиваться пропорционально количеству флуорофоров. Для получения мультихромофорных соединений идеальными матрицами являются силоксановые циклы из-за их высокой стабильности, оптических характеристик, разнообразия возможных функциональных групп и регулируемого размера циклов.

Рис. 1. Синтез мультихромофорных соединений на основе BODIPY 3a-e

В данной работе был синтезирован ряд мультихромофорных красителей путем конъюгации мезо-децен-BODIPY с функциональными стереорегулярными циклосилоксанами реакцией гидросилилирования и изучены их фотофизические свойства в различных растворителях. Строение всех полученных соединений подтверждено методами ЯМР-, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 19-73-20194).