Особенности взаимодействия гексаметилендиизоцианата с ароматическими и гетероциклическими аминами

Скрылькова А.С., Егоров Д.М.

Студентка, 4 курс специалитета

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), инженерно-технологический факультет, Санкт-Петербург, Россия

е-mail:askrylkova@gmail.com

В настоящее время основное применение диизоцианатов — получение полиуретанов, но достаточно малоизученным остаётся получение на их основе низкомолекулярных соединений, которые могут использоваться как эффективные компоненты для различных материалов. Широкое разнообразие вводимых аминных компонентов позволяет говорить о возможности варьирования и настраивания свойств получаемых компонентов.

В данной работе нами было изучено взаимодействие гексаметилендиизоцианата с гетероциклическими и ароматическими аминами, проведенное в петролейном эфире в качестве растворителя. Из литературы известно, что диизоцианаты легко реагируют с алифатическими аминами, с гетероциклическими и ароматическими аминами исследований проведено существенно меньше, однако по имеющимся данным, можно говорить, что реакция протекает медленнее.

Взаимодействие ароматических аминов с гексаметилендиизоцианатом при комнатной температуре происходит достаточно медленно, поэтому реакция проводилась при кипячении и протекала за 6-8 часов. Выходы варьировались в диапазоне 92-95%.

Реакция гексаметилендиизоцианата с гетероциклическими аминами при комнатной температуре протекает очень медленно, кипячение раствора помогает немного ускорить протекание реакции. Добавление в реакционную массу каталитических количеств триэтиламина позволяет реализовать реакцию за 8-10 часов. Выходы варьировались в диапазоне 91-97%.

Строение полученных соединений установлено по данным ЯМР-спектроскопии на ядрах 1Н, 13С.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства образования (№ 785.00.Х6019) с использованием оборудования ИЦ СПбГТИ(ТУ).