Синтез и исследование оптических свойств свободного карбазолоцианинового лиганда

Терентьев Т.А., Белоусов М.С.

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: terentyevt@mail.ru

Функциональные материалы на основе карбазола находят широкое применение в качестве органических полупроводников, компонентов солнечных батарей и OLED. Поэтому особый интерес представляет получение гибридных молекул, содержащих в своей структуре карбазол и иной гетероцикл с практически значимыми свойствами.

Целью настоящей работы являлась разработка подхода к синтезу карбазолоцианинов – аналогов фталоцианинов, содержащих в своей структуре молекулы карбазола аннелированные к порфиразиновому кольцу. Данные структурные аналоги порфиразинов в перспективе могут обладать улучшенными полупроводниковыми и сенсорными свойствами [1].

На первом этапе в результате последовательно проведенных реакций кросс-сочетания по Сузуки и восстановительной циклизации по Кадогану получен 6,7-дицианокарбазол 3. Реакция нуклеофильного алкилирования N-положения карбазола позволила получить серию N-замещенных дицианокарбазолов 4a-c.

Для реакции темплатной конденсации выбран N-(2-этилгексил)-замещенный карбазол 4a, содержащий разветвленный заместитель для обеспечения лучшей растворимости целевого лиганда. На последнем этапе, полученный в результате темплатной конденсации, карбазолоцианиновый комплекс магния 5 деметаллировали серной кислотой с последующим выливанием на лед.

Полученный в результате реакции свободный карбазолоцианиновый лиганд 6 охарактеризован методами масс-спектрометрии MALDI TOF, а также ИК-Фурье, 1H ЯМР и UV/Vis спектроскопии. Для магниевого комплекса 5 и целевого лиганда 6 определены квантовые выходы флуоресценции.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 21-73-00162.

Литература

1. Asian J. Org. Chem. 2017, 6, 544.