Синтез циклических и полициклических карборанорганосилоксанов

Кудрявцева A.И.1,2, Миняйло E.O.2, Анисимов A.A.2, Зайцев A.В.2, Ольшевская В.A.2, Щеголихина O.И.2, Mузафаров A.M.2,3

Студент, 3 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, РФ, Москва.

2ФГБУН Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН, РФ, Москва.

3ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, РФ, Москва.

E-mail:anskudrsten@yandex.ru

Органосилсесквиоксаны – кремнийорганические соединения различного строения с эмпирической формулой (RSiO1.5)n [1]. Введение карборанильных фрагментов в структуру силсесквиоксанов обеспечивает высокие термическую, термоокислительную и радиационную стабильности за счет уникальных свойств полиэдрических карборанов [2].

В данной работе полиэдрические карборансилсесквиоксаны были получены тремя способами. Первый подход заключается в использовании реакции гидротиолирования T8Vin 9-меркапто-м-карбораном. Т8 с карборанильными заместителями был получен по реакции гидросилилирования 9-аллил-м-карборана трихлорсиланом с последующей гидролитической поликонденсацией. Кубан с карборанильными заместителями и силоксановой развязкой был получен по реакции гидросилилирования силикатного кубана, содержащего гидридную группу при атоме кремния, ((HSi(CH3)2O)8Si8O12) 9-аллил-м-карбораном.

Макроциклические карборансилсесквиоксаны были получены по реакции гидросилилирования стереорегулярных фенилциклосилсесквиоксановых гидрид-содержащих прекурсоров [3] 9-аллил-м-карбораном в присутствии катализатора Карстеда.

Структура, чистота и свойства полученных соединений были подтверждены комплексом методов физико-химического анализа: 1H, 29Si, 13C, 11В ЯМР, ИК – спектроскопии, ГПХ, элементного микроанализа.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант «РНФ № № 21-73-10178»)

Литература

[1]	Anisimov, Anton & Zaitsev, A. & Olshevskaya, V. & Buzin, Mikhail & Vasil’ev, V. & Shchegolikhina, Olga & Muzafarov, Aziz. INEOS OPEN, 2018, 1, 71-84.

[2]	М.N. Temnikov, А.М. Muzafarov. RSC Adv., 2020, 10, 43129-43152

[3]	А. А. Anisimov, Yu. N. Kononevich, М. I. Buzin, А. S. Peregudov, О. I. Shchegolikhina, А.М. Muzafarov, Macroheterocycles, 2016, 9(4), 442-452