Сопоставление возможности получения мирамистин-содержащих покрытий из хитозана и гиалуроновой кислоты, нанесенных на коллагеновую ткань бычьего перикарда из растворов в воде и в угольной кислоте под давлением

Синолиц М.А.1, Чащин И.С.2

1Аспирант, 4 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail:Dmt1379@mail.ru

2Научный сотрудник, ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова, Москва, Россия

E–mail: chaschin@polly.phys.msu.ru

Для повышения устойчивости к бактериальной биодеградации протезов клапанов сердца на основе коллагеновой ткани бычьего перикарда предлагается наносить покрытия из хитозана и гиалуроновой кислоты, содержащие в своем составе антибиотики и антисептические вещества. Покрытие должно прочно удерживать лекарственный препарат, но высвобождать его при необходимости, например, при понижении рН среды в случае образования биопленки бактерий [1].

В данной работе рассмотрены различные варианты получения покрытий коллагеновой ткани хитозаном и гиалуроновой кислотой и введением в эти покрытия мирамистина. Нанесение хитозана на матрицы проводили из растворов в угольной кислоте под давлением (бифазная система вода/субкритический диоксид углерода). Введение гиалуроновой кислоты и мирамистина в покрытие проводили как с помощью растворов в угольной кислоте под давлением, так и из водных растворов без избыточного давления.

Для определения количества гиалуроновой кислоты и мирамистина в коллагеновой ткани использовали меченные тритием препараты, которые получали с помощью метода термической активации трития. Проводили две серии экспериментов, в которых метка содержалась в одном из компонентов (мирамистин или гиалуроновая кислота). Коллагеновые матрицы с нанесенными покрытиями растворяли в 53%-ной HNO3 при нагревании по ранее разработанной методике [2] и измеряли радиоактивность полученного раствора.

Определено влияние различных факторов (концентрация, давление, рН) на образование рассматриваемых покрытий при двух способах получения. Выявлено существенное влияние хитозана на связывание гиалуроновой кислоты и мирамистина. Рассматриваются перспективы использования получаемых покрытий с учетом их сохранности в различных средах, в том числе моделирующих бактерицидное воздействие.

Работа выполнена при финансовой поддержке (грант № РФФИ 20-03-00468-а).

Литература

1. Albright V., Zhuk I, Wang Y, Selin V, Van de Belt-Gritter B, Busscher H.J., Van der Mei H.C., Sukhishvili S.A. // Acta Biomaterialia. 2017. V. 61. P. 66–74.

2. Синолиц М.А. Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2021». М.: МАКС Пресс, 2021. Секция ХИМИЯ. С. 48.