Квантовохимическое изучение процесса введения тритиевой метки в наноалмазы

Денисик М.Г., Митрофанов А.А.

Аспирант 4-ого год обучения, кафедра радиохимии

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: m.g.dzianisik@gmail.com

Наноалмазы – перспективный материал, который может использоваться для избирательной доставки лекарств.  Введение тритиевой метки в состав детонационных наноалмазов позволяет легко получить информацию а распределении такого рода комплексов в организме [1]. Экспериментальное введение трития в состав наноалмазов методом термической активации на вольфрамовой проволоке позволило накопить определенный набор данных, которые невозможно объяснить без изучения механизмов реакции. [2]

Для расчета энергий активации в реакциях замещения трития в наноалмазах были использованы модельные молекулы производных адамантана с различными функциональными группами, которые присутствуют на поверхности наноалмазов. Модельные вещества представлены на рисунке.

Рис. 1. Модельные молекулы, используемые для расчета энергии активации

Все расчеты производились в программе Orca версии 5.0.0 [3]. Для оптимизации геометрии исходных веществ использовался метод DFT с использованием гибридного функционала TPSSH и эмпирической поправки D4, базисный набор - ma-def2-TZVP. Для нахождения переходного состояния и последующего расчета энергии активации полученные на предыдущем этапе оптимизированные структуры были использованы совместно с методом NEB [4].

Полученные значения энергий активации представлены в таблице. Погрешность метода 0,5 ккал/моль.

| Соединение | Eact, ккал/моль |
| --- | --- |
| Адамантан | 17.6 |
| Кислота | 41.2 |
| Спирт | 32.8 |
| Эфир | 30.4 |

Рассчитанные значения энергий активации коррелируют с экспериментальными данными по доле различных продуктов введения метки.

Литература

1. Kuznetsov O. et al.  Water-soluble nanodiamond. Langmuir. – 2012. – V. 28. – №. 11. – P. 5243-5248.

2. Badun G. A. et al. A novel approach radiolabeling detonation nanodiamonds through the tritium thermal activation method //Radiochimica Acta. – 2014. – V. 102. – №. 10. – P. 941-946.

3. Neese, F.; Wennmohs, F.; Becker, U.; Riplinger, C. The ORCA quantum chemistry program package. J. Chem. Phys. 2020, 152, 224108.

4. Jónsson H., Mills G., Jacobsen K. W. Nudged elastic band method for finding minimum energy paths of transitions. – 1998.