Аномалии в зависимости экстракции РЗЭ ТОДГА от температуры

Шаров В.Э.1,2, Костикова Г.В.1, Жилов В.И.1

Студент, 4 курс специалитета

1Институт физической химии и электрохимии РАН, Москва, Россия

2 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: sharov.vladislav.4444@gmail.com

N,N,N’,N’-Тетракотилдигликольамид (ТОДГА) является селективным экстрагентом по отношению к жестким трехзарядным катионам лантаноидов и актиноидов. Более того, экстрагируемость редкоземельных элементов (РЗЭ) ТОДГА увеличивается с уменьшением атомного радиуса металла. Это позволяет использовать данный экстрагент для выделения Sc (III) из различного сырья. С учетом проблем, связанных с получением данного элемента, выяснение механизмов комплексообразования РЗЭ с ТОДГА и, в частности, установление температурных зависимостей данного процесса, является актуальной задачей.

Для начала нами были исследованы зависимости коэффициентов распределения (D) РЗЭ и Th (IV), как наиболее часто сопутствующей радиоактивной примеси, от температуры при экстракции ТОДГА из HNO3, HCl и H2SO4 с использованием в качестве разбавителей додекана и его смеси с декнолом-1 (об. отн. 90:10). На графиках зависимостей ln(D)=f(1/T) наблюдали точки перегиба в температурном интервале 10 – 30 ̊С. Эффект был наиболее выражен в случае азотнокислых растворов. Данное явление может свидетельствовать об образовании в экстракционной системе нескольких экстрагируемых комплексов, соотношение между которыми меняется в зависимости от температуры.

Молекула ТОДГА содержит два амидных и один сложноэфирный атомы кислорода, за счет которых происходит координация атома металла. В связи с этим, на первый взгляд, кажется странным, что в случае An (III) и тяжелых Ln (III) соотношение металл : лиганд в экстрагируемом комплексе близко к 1:4. Однако детальное изучение комплексообразования для данной экстракционной системы показывает, что извлечение металла осуществляется не мономерной молекулой ТОДГА, а тетрамерным ассоциатом, представляющим собой обращенную мицеллу. Нами было сделано предположение, что с увеличением температуры происходит разрушение олигомерных частиц ТОДГА, и меняется состав экстрагируемого соединения. Так как наиболее сильно эффект проявлялся для тяжелых Ln (III), для проверки гипотезы была исследована экстракция 177Lu ТОДГА в смеси додекана с деканолом-1 (об. отн. 90:10) из растворов HNO3, HCl и H2SO4 в зависимости от температуры. Данные, полученные для индикаторных количеств Lu (III) совпали с данными, полученными для весовых количеств. Далее нами были исследованы зависимостей коэффициентов распределения 177Lu от концентрации экстрагента в равновесной органической фазе для трех температур: 17 ̊С, 22 ̊С и 40 ̊С. Для азотно- и в меньшей мере для солянокислых растворов был показан переход соотношения металл : лиганд от 1:4 к 1:3 с ростом температуры. Для сернокислых растворов значение сольватного числа во всем интервале температур оказалось равно 3. Таким образом, полученные данные подтверждают гипотезу о том, что при низких температурах экстракция катионов тяжелых лантаноидов осуществляется за счет тетрамерных агрегатов ТОДГА, а при увеличении температуры происходит их разрушение. При этом образуются комплексы с ожидаемым соотношением металл : лиганд, равным 1:3 и КЧ, равным 9, которое характерно для атомов Ln (III).

На основании полученных данных был сделан вывод о том, что значения энтальпий экстракции РЗЭ и Th (IV) мономерным ТОДГА могут быть получены только при температурах выше 30 ̊С. Данные величины для Ln (III), Y (III) и Sc (III) оказались достаточно высоки, что свидетельствует о высокой экзотермичности процессов комплексообразования ТОДГА с данными элементами. Для Th (IV) значения энтальпий оказались ниже, чем для РЗЭ. Величины энтальпий, полученные для весовых и индикаторных количеств Lu (III) совпали.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ по Гранту №18-29-24134 мк.