Исследование адсорбции нанокомпозитных антимикробных
покрытий на основе хитозана в угольной кислоте под высоким давлением на биоматриксы

Перепелкин Е.И.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: perepelkinj@mail.ru

В настоящее время стремительно развивается направление, связанное с
разработкой биосовместимых покрытий, на основе полимерных нанокомпозитов, применяемых в биомедицинских технологиях. В частности такие покрытия с усиленными антимикробными свойствами могут находить широкое применение в кардиохирургической практике для предупреждения развития инфекционного эндокардита, как протекторные покрытия биологических протезов клапанов сердца [1, 2]. Например, перспективным направлением модификации поверхности биопротеза является создание на ней полиэлектролитного нанопокрытия хитозан/триполифосфат, допированных наночастицами серебра (ХТЗ/ТПП/Ag). Такие нанокомпозиты могут быть получены и нанесены на ксеноткань в среде не только классического растворителя – уксусной кислоты, но и «зеленого» растворителя – угольной кислоты под высоким давлением (бифазная система вода/субкритический диоксид углерода).

Исследование направлено на изучение адсорбционного связывания покрытия на основе ХТЗ/ТПП/Ag с коллагеновым матриксом. Для определения ХТЗ/ТПП/Ag в матрицах использовали хитозан меченный тритием, который получали с помощью метода термической активации трития [3]. Кроме того, оценена устойчивость  биопротеза, модифицированного покрытием ХТЗ/ТПП/Ag, к микробной колонизации  биоматериалов музейными и клиническими штаммами микроорганизмов, моделирующих инфекционное заражение. С использованием микроскопии высокого разрешения, были исследованы морфологические особенности полученного биомедицинского устройства.

С помощью высокоточного метода радиоактивных индикаторов были исследованы закономерности адсорбции ХТЗ/ТПП/Ag на ксеноткань в растворе уксусной и угольной кислоты под высоким давлением. Установлено, что адсорбция [3Н] ХТЗ/ТПП/Ag на коллагеновых матрицах в угольной кислоте в 3-4 раза больше, чем в уксусной, за счет лучшей импрегнации в поры ксеноткани, обусловленной высоким давлением. Определено, что нанопокрытие на основе ХТЗ/ТПП/Ag полностью подавляет адгезию как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий на матрицу перикарда.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-03-00468 «а».

Литература

1. Bruun N.E., Habib G., Thuny F. Cardiac imaging in infectious endocarditis // Eur. Heart J. 2014. Vol. 35. P. 624–632.

2. Chaschin I.S., Badun G.A., Chernysheva M.G., Grigoriev T.E., Krasheninnikov S.V., Anuchina N.M., Bakuleva N.P. Structural and mechanical characteristics of collagen tissue coated with chitosan in a liquid CO2/water system at different pressures // J. Mech. Behav. Biomed. Mater. Vol. 94. 2019. P. 213–221.

3. Badun G.A., Chernysheva M.G., Ksenofontov A.L. Increase in the specific radioactivity of tritium-labeled compounds obtained by tritium thermal activation method // Radiochim. Acta. 2012. Vol. 100. P. 401–408.