Синтез и строение октаэдрического комплекса FeII(hfac)2(Ph3PO)2

Петин А. В.

Студент 4 курса специалитета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

ФФФХИ, Москва, Россия

E-mail:pvo73a@gmail.com

Моноядерные комплексы железа представляют значительный интерес в качестве моноионных магнитов, поскольку обладают магнитной анизотропией и проявляют медленную релаксацию намагниченности [1]. Однако, изучено не так много моноионных магнитов на основе комплеков Fe2+ и Fe3+. Также, соединения железа широко известны в качестве систем со спиновыми переходами [2,3]. Поэтому синтез и исследование таких комплексов является важной задачей.

В работе представлены синтез, строение и спектральные свойства комплекса FeII(hfac)2(Ph3PO)2 (hfac – гексафторацетилацетонат анион, Ph3PO – трифенилфосфин оксид). Структура соединения установлена методом рентгеноструктурного анализа. Координационный полиэдр атома железа представляет собой вытянутый октаэдр. Экваториальная плоскость образована четырьмя атомами кислорода hfac лигандов, в аксиальных позициях находятся атомы кислорода, принадлежащие Ph3PO. Проведена УФ-видимая спектроскопия комплекса в растворах и в кристаллическом состоянии.

Рис.1. Молекулярная структура комплекса FeII(hfac)2(Ph3PO)2

Выражаю благодарность своему научному руководителю к.х.н. Юрьевой Е. А., а также к.х.н., в.н.с. Корчагину Д. В. и к.ф.-м.н., в.н.с. Шилову Г. В.

Литература

1. Feng M., Tong M.-L., 2018, Chem. Eur. J., 24, 7574 – 7594.

2. Nihei M., Shiga T., Maeda Y., Oshio H., 2007, Coord. Chem. Rev., 251, 2606–2621.

3. A. Halcrow (ed), Spin-crossover materials – properties and applications, John Wiley & Sons, Chichester, UK, 2013, p. 568.