Плазмон-индуцированные фотопревращения диаминотолана, адсорбированного на наночастицах золота

Деменьшин А.И., Соловьева Е.В.

Студент, 2 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: st087334@student.spbu.ru

Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) – оптический метод химического анализа, отличающийся высокой чувствительностью и информативностью [1]. Спектроскопия ГКР находит своё применение во многих областях науки и техники: от биохимической диагностики и криминалистики до охраны окружающей среды и контроля качества пищевых продуктов. Одним из актуальных приложений метода ГКР является исследование плазмон-связанных каталитических фотореакций (plasmon coupled catalytic photoreaction), протекающих на наноструктурированной поверхности благородных металлов. Настоящая работа посвящена выявлению условий возникновения плазмон-индуцированного фотопревращения 4,4'-диаминотолана (ДАТ), адсорбированного на поверхности золотых наночастиц. Всестороннее исследование эффекта плазмон-индуцированных фотопревращений, а также расширение перечня соединений, для которых он выявлен, важно для развития новых приложений материалов плазмоники в области гетерогенного катализа.

ГКР спектры ДАТ в золотом коллоиде регистрировались на КР спектрометре LabRam HR800 (Horiba Jobin-Yvon). В качестве источника возбуждения использовался гелий-неоновый лазер с длиной волны 632,8 нм. Для проведения эксперимента были синтезированы золотые сферические наночастицы (НЧ) четырех типов: цитрат-стабилизированные диаметром 13±3 нм по методу Фримена, диаметром 20±5 нм по методу Френса, диаметром 50±10 нм по методу Шона и ЦТАБ-стабилизированные НЧ диаметром 20±5 нм [2]. Каталитическую активность проявили лишь НЧ, полученные по методу Фримена. В нормированных ГКР спектрах ДАТ, адсорбированного на поверхности данных частиц, обнаружены новые полосы в области 1450 см-1, характерные для колебаний азогруппы N=N. На протекание азоконверсии также указывает ИК спектр, полученный для аналогичных частиц: в спектре проявляется интенсивная полоса 1383 см-1, которая может быть отнесена колебанию азогруппы в ароматических соединениях. Спектр поглощения раствора золотых НЧ с добавкой ДАТ свидетельствует о возникновении электронного перехода металл-лиганд, сопровождающего фотоконверсию. Агрегация НЧ, которая также может выступать причиной появления длинноволновой компоненты в спектрах поглощения, не подтверждается изображениями просвечивающей электронной микроскопии. Результаты работы показывают, что высокая каталитическая активность золотых наночастиц, получаемых по методу Фримена, может быть связана как с наименее плотным монослоем цитрат анионов, присутствующим на поверхности частиц данного типа, так и с наиболее высокой концентрацией самих частиц в коллоидном растворе.

Работа выполнена при поддержке Санкт-Петербургского государственного университета (проект № 92350587). Авторы выражают благодарность ресурсным центрам СПбГУ: «Нанотехнологии», «Оптические и лазерные методы исследования вещества», «Физические методы исследования поверхности».

Литература

1. Schlücker S. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy : Concepts and Chemical Applications Angewandte. 2014. P. 4756–4795.

2. Богатырев В.А., Дыкман Л.А., Хлебцов Н.Г. Методы синтеза наночастиц с плазмонным резонансом. 2009. P. 35.