Определение ориентационной упорядоченности слоев в мембране из оксида графита методом спинового зонда

Матвеев М.В.

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: matveev2002@yandex.ru

Оксид графита – слоистый материал, состоящий из графеновых слоев, несущих кислородсодержащие группы (гидроксильные, карбонильные, эпоксидные и т.д.). Мембраны из оксида графита (mGO) обладают уникальной избирательной проницаемостью для жидкостей и газов. Одним из факторов, определяющих проницаемость мембран, является упорядоченность графеновых слоев [1], однако до недавнего времени не существовало надежных экспериментальных методик, позволяющих количественно характеризовать ориентационную упорядоченность мембран. В работе [2] была показана принципиальная возможность определения ориентационных параметров порядка графеновых слоев в mGO методом спинового зонда. Методика основана на сорбции стабильных парамагнитных молекул на внутреннюю поверхность мембраны, при этом упорядоченность зонда отражает упорядоченность слоев.

Настоящая работа посвящена изучению зависимости упорядоченности нитроксильных спиновых зондов в мембранах из оксида графита от природы зонда, условий сорбции парамагнитной примеси на внутреннюю поверхность mGO и способа получения мембраны. Ориентационные параметры порядка зондов в мембранах определялись с помощью численного моделирования серии спектров ЭПР, зарегистрированных при разных положениях мембраны относительно силовых линий магнитного поля спектрометра. На рис. 1 приведена угловая зависимость спектра ЭПР системы TEMPOL-mGO-MeOH и результат совместного компьютерного моделирования спектров. Установлено, что зонды, содержащие ароматические фрагменты, более чувствительны к ориентационной упорядоченности слоев в mGO. Кроме того, существенное влияние на упорядоченность слоев оказывает способ получения мембраны.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-29-19120 mk.

Литература

1. Abozar Akbari, et al. Large-area graphene-based nanofiltration membranes by shear alignment of discotic nematic liquid crystals of graphene oxide. //Nature communication, 2015, V7.

2. N.A. Chumakova, A.T. Rebrikova, A.V. Talyzin, N.A. Paramonov,  A.Kh. Vorobiev and M.V. Korobov, Properties of Graphite Oxide Powders and Membranes as Revealed by Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy. //J. Phys. Chem. C., 2018, 122, 22750−22759.

# Text boxes

Рис. 1 Угловая зависимость спектров ЭПР системы TEMPOL-mHGO-CH3OH; черным - экспериментальный спектр, красным - результат моделирования.