Сопоставление устойчивости зародышей поли-L-лактида согласно классической теории нуклеации и по данным быстрой сканирующей калориметрии

Андрианов Р.А.1, Мухаметзянов Т.А.1, Шик К.1,2

Аспирант, 3 год обучения

1Казанский федеральный университет,

химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

2Университет Ростока, Институт физики, Росток, Германия

E-mail: ruslandomoney@mail.ru

Поли-L-лактид (PLLA) – важный термопластичный материал, используемый в разных областях промышленности: автомобильной, спортивной, аэрокосмической, пищевой. Особенностями PLLA, обуславливающими его популярность, являются биоразлагаемость и биосовместимость. Проблемой при использовании PLLA является относительно низкая скорость нуклеации и роста зародышей до кристаллов по сравнению с другими термопластами (например, полиамидом-6,6). Такое поведение PLLA связано с низкой термической стабильностью зародышей нуклеации, которые согласно классической теории нуклеации (CNT) в дальнейшем увеличиваются в размерах и образуют кристаллическую фазу.

Исследование кинетических характеристик процесса нуклеации PLLA при температурах, близких к температуре стеклования, может быть выполнено с использованием метода быстрой сканирующей калориметрии (FSC). В данном методе за счёт малой теплоемкости и размеров калориметрического чип-сенсора могут быть достигнуты скорости нагрева и охлаждения вплоть до 106 К/с.

В основу температурной программы лег метод Таммана, в котором варьировалась скорость перехода от стадии нуклеации к стадии роста зародышей до кристаллов. С применением описанной температурной программы были получены зависимости энтальпии плавления кристаллической фазы от длительности стадии нуклеации и скорости перехода от стадии нуклеации к стадии роста.

Из полученных зависимостей была определена критическая скорость нагрева, выше которой зародыши, сформировавшиеся на стадии нуклеации, уже не могут стабилизироваться во время перехода от стадии нуклеации к стадии роста. Для PLLA эта скорость составляет 1000 К/с.

Далее была предпринята попытка оценить распределение образующихся на стадии нуклеации зародышей по размерам и сопоставить полученные данные с теоретическими предсказаниями CNT. Для этого зародыши, сформированные на стадии нуклеации в диапазоне температур от 55 до 75 °C и разном времени изотермического выдерживания от 100 до 2000 с, подвергались промежуточному нагреву до температур от 130 до 180 °C непосредственно сразу после стадии нуклеации, дальнейшие этапы температурной программы не менялись. Полученные зависимости энтальпии плавления кристаллической фазы от температуры промежуточного нагрева качественно согласуются с предсказаниями CNT [1].

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (постановление правительства Российской Федерации №220, грант №14.Y26.31.0019).

Литература

1. Andrianov, R.A., Androsch, R., Zhang, R., et al. Growth and dissolution of crystal nuclei in poly(l-lactic acid) (PLLA) in Tammann's development method // Polymer, 2020, V. 196, N. 122453.